투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	토질재료시험과장
(경유)
제목	시험결과 통보(타-74)

1. 총무과-2845(2016.2.24.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 우리과 품질시험 결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 시험종목 : 철근콘크리트용 봉강

나. 시험방법 : KS D 1652 : 2007

다. 시험일자 : 2016. 3. 28.

라. 시험결과

시료번호	규 격	수량	화학성분 시험결과(%)
			인(P)	황(S)
타-74	SD400 13mm	1	0.022	0.026
	SD400 16mm	1	0.027	0.032
	SD400 19mm	1	0.020	0.017
	SD400 22mm	1	0.025	0.029
	SD400 25mm	1	0.034	0.042
	SD600 29mm	1	0.030	0.035
	SD400 32mm	1	0.027	0.033
KS기준			0.050 이하	0.050 이하

붙임  시험성적서 1부.  끝.

	화 학 시 험 과 장
주무관	이정기		화학시험과장	03/28 최진수
협조자
시행	화학시험과-472	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131 (우면동 15)	/	infra.seoul.go.kr/quality
전화	02-3462-7215	/전송	02-3462-7212	/		/	대시민공개