문서번호	도로보수과-3244
결재일자	2016.4.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
권세봉		이규철	04/06 배광환
협조
	주무관		이상하

2016년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

장비점검 및 시험시공 결과 보고

2016.  4. 5(화)

서부도로사업소

(도로보수과)

2016년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

장비점검 및 시험시공 결과 보고

노면표시 도색공사 업체의 공사수행능력 및 품질평가 등 사업효과를 극대화하기 위한 시험시공을 실시하고 그 결과를 보고드림.

□ 개  요

○ 일 시 : 2016. 03. 28(월) 10:00 ~ 16:00

○ 위 치 : 증산로(월드컵경기장~자유로간) 왕복 8차로, 약220M

○ 시공방법 : 노면표시 재도색(백색, 황색) 및 노면표시 제거

○ 사용재료 : 융착식 노면표지용 도료(KSM6080 4종)

백색(P3), 황색(P3)

도로표지 도료용 유리알(KSL2521 1종 1호)

○ 참석인원

- 도로보수과장 외 1인, (주)건영이앤씨 감리원 2인, 미성건설(주) 현장대리인 외 8인, 정석케미칼(주) 품질관리자 2인

○ 시험시공 전･후 전경사진

시공 전		시공 후
	⇨

시공 전		시공 후
	⇨

□ 시험시공 결과

○ 장비 및 사용자재, 시공과정 및 결과에 대한 외관검사 : 적합

- 시공장비 : 용해차량(5t), 소형모터장착시공기, 집진장착제거기 등

- 시공점검 : 시공검사, 외관검사, 안전관리 등

※ 시공장비 및 시공점검표 별도 첨부

○ 재귀반사휘도 측정 결과 : 서울시 품질관리 기준에 적합

- 시공 후 7일경과 후 7일 이내 측정(서울시 품질기준)

- 휘도측정 일시 : 2016. 04. 04(월) 11:00 맑음

측정일	종류	휘도측정결과(mcd/㎡․lux)						서울시 기 준
		1	2	3	4	5	평균
'16. 4. 4 (1주일 경과) 측정결과 100% 만족	백색 파선	373	-	-	-	-	373	240
	문자·기호	489	498	414	358	-	439	240
	횡단보도	376	250	-	-	-	313	240
	황색 실선	301	173	293	293	190	250	150

※ 노면표시의 재귀반사성능 측정은 노면이 건조한 상태에서 10㎞이내의 경우 1㎞당 최소 3개소를 초과하지 않는 범위내에서 임의의 20개소를, 10km이상의 경우에는 1km당 2개소를 추가 측정하여 이중 90%가 기준치 이상이어야 함.

<시험시공 사진>

노면표시 도료(P3) 측면에 발주처 기재		노면표시 도색장비 (백색, 황색, 횡단보도)		노면표시 제거장비 (집진장치 포함)
융착식도료 용해차량		구분선 도색작업		중앙선 도색작업
횡단보도 도색작업		노면표시 제거작업		휘도 측정

□ 향후 계획

○ 노면표시 시공 장비 및 재귀반사휘도측정결과 적합하므로 제반 계약내용 및 공사설명서(시방기준)에 따라 공사 시행.

붙 임 : 1. 시험도색구간 위치도 및 시공도면. 1부.

2. 노면표시 검사 점검표 및 시공장비 점검표 1부.  끝.