문서번호	화학시험과-587
결재일자	2016.4.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	화학시험과장	품질시험소장
이정기	최진수	04/18 한민희

시험자간 비교숙련도시험 추진계획

(시멘트 비중)

2016. 4

품질시험소

(화학시험과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	기술표준법	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

시험자간 비교숙련도시험 추진계획

시험자간 비교숙련도(시멘트 비중) 시험을 실시하여 시험능력 비교·평가를 통해 시험능력를 개선하고 시험결과를 보증하고자 함.

Ⅰ		추진근거

KS Q ISO/IEC 17025 5(기술요건) 5.9(시험 및 교정결과의 품질보증)

□ 5.9.1 시험 및 교정결과의 유효성 모니터링을 위한 품질관리 절차

우리시험소 품질절차서 Q10-QP-2201(시험결과의 품질보증)

2016년도 연간 품질보증 계획서[화학시험과-204(2016.02.17.)]

Ⅱ		KOLAS 인정현황

1.003 시멘트 및 관련제품

□  KS F 5110 : 2006 시멘트의 비중 시험

1.009 고무와 관련제품

□  KS F 4911 : 2007 합성고분자계 방수시트

(6.3 치수  6.5 인장성능   6.6 인열성능  6.8 가열신축성상)

Ⅲ		시험개요

시 험 명 : 시험자간 비교숙련도 시험

시험분야 : 시멘트 및 관련 제품

시험항목 : 시멘트 비중

시험규정 : KS L 5110:2006

시 험 자 : 공업7 이정기, 이강억, 이우진, 이순호

시험기간 : 2016. 4. 18. ~ 4. 22.

Ⅳ		시험방법 및 결과분석

시험방법

□  준비사항

- 시험기구 : 비중병(274㎖), 전기식지시저울, 항온수조

- 시험약품 : 케로신(등유) 5ℓ, 시멘트 500g

□  비중병 (0～1) mℓ 사이의 눈금선까지 등유를 채운다

□  비중병을 실온으로 일정하게 되어있는 물중탕에 넣어 (물과) 등유의 온도차가 0.2 ℃ 이내로 되었을 때 눈금을 읽어 기록한다.

□  시멘트 약 64 g을 소수점 이하 둘째자리까지 정확히 달아 조금씩 넣는다.

□  비중병을 물중탕에 넣어 등유 온도차가 0.2 ℃이내가 되었을때의 눈금을 읽는다.

시험결과분석 및 평가방법 : 분산분석(일원배치법)

□  F검정 : F비와 F기각치 간 결과값 비교 분석

※ 평가기준

- 유의수준 5%에서 F비가 F기각치 보다 크면 시험자간 시험결과값 차이없음

□  코크란(Cochran) 검정, 그럽스(Grubs) 검정

※ 평가기준

- 통계량이 유의수준 5%에서 기각치보다 작으면 정상

Ⅴ		향후계획

2016. 4. 27.  : 결과분석(숙련도 추정보고서 등) 및 보고

시험결과 불만족 시 원인분석 후 재시험

붙임 : Rawdata 양식 1부.  끝.