문서번호	교량안전과-7213
결재일자	2016.4.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이우근		류봉현	04/21 박문희
협 조
	★특수교량팀장			이수근
	주무관			임동운

동호대교(남단-R램프) 강구조시설물 안전점검 결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 04

안전총괄본부

(교량안전과)

동호대교(남단-R램프) 강구조시설물 안전점검 결과

동호대교(남단-R램프) 강구조시설물 안전점검 결과 및 발견된 결함사항에 대한 조치계획을 아래와 같이 보고 함.

점검개요

동호대교 남단-R(진출)램프 시설물 현황

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비고
	폭	연장
1종	7.5	150	강남구 압구정동	교량안전과 (특수교량팀)	DB-24	STB RC	'84.12.31	남광토건

점검구간 : 동호대교 남단-R(진출)램프

- P21~RP5~RP3구간 / 강박스(STB) 1열

점검일자 : 2016.04.14(목)  ※ 집중점검과 병행하여 점검시행

점 검 자 : 교량안전과 임동운(시설물담당), 강구조교량팀 이우근

점검결과

주요 결함사항

- 강박스 내부 현장연결부(Splice)부 누수(누유) 및 누수로 인한 하부플랜지 등 오염 발생

- 강박스 내부 배수 홀 시공 불량 : 위치 P21, RP5, RP3

- 신축이음하부 거더단부 및 받침 부식 : 위치 P21, RP5, RP3

- 부식 및 도장박리 발생 : 약 24개소

- 강박스 내부로의 우수유입(RP5) 등

조치계획

점검결과 발견된 결함사항은 금번 시행한 “동호대교 집중점검(4.14)” 결과에 반영하여 정비계획 수립 후 일괄 정비 시행.

(특수교량팀 시설물 담당자 조치)

- 받침 및 거더단부측 부식 발생부는 신축이음부 누수차단 선 정비 후 보수도장 실시 필요

- 강박스 내부 배수 홀은 조속히 보완 필요.

# 첨 부 : 동호대교(남단-R램프) 안전점검 보고서 1부. 끝