투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시품질시험소
수신	내부결재
(경유)
제목	포틀랜드 시멘트 1종(타-96)

1. 총무과-3595(2016.4.12.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 우리 시험소에 접수된 시험의뢰건에 대하여 붙임과 같이 성적서를 회신하고자 합니다.

가. 시험번호 : 타-96

나. 시험종류 : 포틀랜드 시멘트 1종

다. 시험수량 : 1 건

라. 시험종목 : 분말도 외 3

마. 시험결과

시험항목		단위	성적	기준	비고
분말도		㎠/g	4 139	2 800 이상
압축강도(7일)		N/㎟	31.39	22.5 이상
화학성분(강열감량)		%	2.69	3.0 이하
응결시간	초결	분	120	60 이상
	종결	시간	4.75	10 이하

붙임  시험결과 1부.  끝.

주무관							이정기			화학시험과장					04/26 최진수
협조자
시행			화학시험과-649									(						)		접수											(						)
우	06763					서울특별시 서초구 태봉로 131 (우면동 15)															/			infra.seoul.go.kr/quality
전화		02-3462-7215						/전송			02-3462-7212					/													/	대시민공개