문서번호	수도자재관리센터-8125
결재일자	2016.4.28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		공사자재관리팀장	소장
윤승욱		송영무	04/28 성시영
협조

공사용자재 입고검사 결과 보고(대형15번,17번)0427

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

공사용자재 입고검사 결과 보고

우리센터에서 구매발주한 상수도 공사용 자재에 대해 입고검사를 실시 하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 계약내역

건 명	계약내역 (품명 및 수량)	계약금액 (천원)	계약일자 (납품기한)	계약 업체
수도용 덕타일 주철관구매(대형15)	주철관 300mm외 4종 1,600본	306,799	2016.04.14. (2016.05.24.)	***** *****
수도용 덕타일 주철 이형관구매(대형17)	이형관 53종 11,750개	437,097	2016.03.18. (2016.05.07.)	“

□ 검사개요

○ 검사일자 : 2016.04.27

○ 검 사 자 : 지방공업주사보 윤승욱

○ 검사내용 : 규격, 외관검사 등

○ 입고내역

발주건	품 명	규 격	단위	계약 수량	납 품 내 역			비고
					전번 납품 누계	금 번 납품량	잔량
대형 15	주철관	타이튼 (3종) 200mm	본	300	0	192	108
대형 17	이형관	K.P소켓곡관 B형(L형),200mm*45	개	900	720	72	108
		K.P소켓곡관 B형(L형),300mm*45	개	450	48	12	390
		K.P이음관 200mm	개	650	192	336	122
		1F단관(L650) 80*L650 (1F 단관)	개	350	0	328	22

□ 검사결과

발주건	품 명	규 격	납품량	샘플량	규격 검사	기계 적 성질	구상화 율	성분	검사 결과
대형 15	주철관	타이튼 (3종) 200mm	192	1	1	성적서확인 (적합)	성적서 확인 (적합)	성적서확인 (적합)	적합
대형 17	이형관	K.P소켓곡관 B형(L형),200mm*45	72	1	1	〃	〃	〃	적합
		K.P소켓곡관 B형(L형),300mm*45	12	1	1	〃	〃	〃	적합
		K.P이음관 200mm	336	4	4	〃	〃	〃	적합
		1F단관(L650) 80*L650 (1F 단관)	328	4	4	〃	〃	〃	적합

○ 검사대상 품목에 대하여 규격검사실시 및 성적서 확인한 결과 적합함.

□ 보고자 의견

○ 입고검사 결과 규격서에 적합하므로 납품 처리코자 함.

붙임 : 1. 덕타일 주철관 검사표(대형15) 1부.

2. 덕타일 주철 이형관 검사표(대형17) 1부. 끝.