문서번호	화학시험과-720
결재일자	2016.5.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		화학시험과장	품질시험소장
이정기		최진수	05/09 한민희
협조

시험자간 비교숙련도(시멘트 비중) 시험결과 보고

2016. 05.

서울특별시 품질시험소

(화학시험과)

시험자간 비교숙련도(시멘트 비중) 시험결과 보고

『경영시스템 품질절차서』의 품질보증계획과 관련하여 시멘트 분야의

시험자간 비교시험을 실시한 결과를 보고 드림.

비교시험 프로그램 개요

시험명세 : 포틀랜트 시멘트 1종

시험항목 : 비중

시험방법 : KS L 5110 : 2001

시 험 자 : 지방공업주사보  이정기, 이강억, 이우진

시험기간 : 2016. 4. 18.(월) ～ 4. 29.(금)

시험방법

시험방법은 KS L 5110 : 2001(시멘트 비중)에 따라 실시하는 것으로 시험요원이 각각 3개의 시편을 같은 시험방법으로 실시하였음.

시험결과(측정불확도 포함)

시험자	시험결과 및 측정 불확도 표현
이정기	3.13 g/㎤ ± 0.02 g/㎤(신뢰수준 약 95 %, k = 2)
이강억	3.12 g/㎤ ± 0.02 g/㎤(신뢰수준 약 95 %, k = 2)
이우진	3.12 g/㎤ ± 0.02 g/㎤(신뢰수준 약 95 %, k = 2)

통계처리 결과 – 수행도 평가

1. 평가방법[일원분산분석, 유의수준 0.05]

정밀도의 일치성을 Cochren의 방법으로 등분산 검정과 시험소내 시험자간의 평균치에 대하여 가장 떨어진 값을 Grubbs의 방법으로 검정하였다.

- Cochran 검정통계량(C〈 C5 : 정상)

- Grubbs 검정통계량(T〈 T5 : 정상)

일원배치법에 의한 균질성 검토(F비〈 F기각치 : 균질)

2. 시험결과

구 분	이정기	이강억	이우진
측정치(Xn)	3.137	3.122	3.122
	3.124	3.108	3.109
	3.123	3.120	3.121
합계(Tx)	9.385	9.349	9.353
평균(Ax)	3.128	3.116	3.118
분산(Vx)	0.000060	0.000058	0.000060
표준편차(Sx)	0.00770	0.00758	0.00800

3. 시험자간 비교숙련도 시험평가

3.1 검정통계량

Cochran 검정통계량(C〈 C5 : 정상)

항 목	결과 값	기각한계치	유의수준
검정통계량	C = 0.340	C5 = 0.871	0.05

- C 통계량이 유의수준 0.05 에서의 기각치보다 작으므로 정상으로 판단함.

Grubbs 검정통계량(T〈 T5 : 정상)

항 목	결과 값	기각한계치	유의수준
검정통계량	T=1.116	T5 = 1.155	0.05

- T 통계량이 유의수준 0.05 에서의 기각치보다 작으므로 정상으로 판단함.

3.2 일원배치법에 의한 균질성 검토

변동요인	제곱합	자유도	제곱 평균	F 비	P-값	F 기각치
처리	0.000 260 71	2	0.000 130 4	2.227	0.080	5.143
잔차	0.000 351 24	6	0.000 058 5
계	0.000 611 95	8

3명의 시험실무자가 실시한 시멘트 비중시험에 대한 일원배치법 분석결과,

F비는 유의수준 5 %에서 2.227이며,

F기각치는 5.143으로 F비가 F기각치보다 작아

3명의 시험실무자가 실시한 시험결과 차이가 거의 없다고 할 수 있음.

결 론 : 만족(적합)

3명의 시험실무자가 실시한 비교시험 결과는 일원분산분석(유의수준 0.05)을 실시하여 유의수준 5% 이내로 적합함

붙임 : 1. Raw Data                          1부.

2. 시험결과 요약(시험자간)              1부.

3. KS A 0004에 의한 분석(시험자간)  1부.

4. 분산분석(일원배치법)                 1부.

5. 시험자별 불확도 추정보고서         각1부. 끝.