투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시품질시험소
수신	내부결재
(경유)
제목	포틀랜드 시멘트 1종(타-108)

총무과-4089호(2016.4.25.)와 관련, 우리 시험소에 접수된 시험의뢰건에 대하여 붙임과 같이 성적서를 회신하고자 합니다.

1. 시험번호 : 타-108

2. 시험종류 : 포틀랜드 시멘트 1종

3. 시험수량 : 1 건

4. 시험종목 : 분말도 외 5

5. 시험결과

시험항목		단위	성적	기준	비고
비중(르사트리에)		g/㎤	3.12	-
분말도		㎠/g	3 741	2 800 이상
압축강도(3일)		N/㎟	21.19	12.5 이상
압축강도(7일)		N/㎟	40.06	22.5 이상
화학성분(강열감량)		%	2.34	3.0 이하
응결시간	초결 - 1 번	분	125	60 이상
	종결 - 1 번	시간	4.5	10 이하

붙임 : 시험결과 1부. 끝.

주무관							이정기			화학시험과장					05/09 최진수
협조자
시행			화학시험과-718									(						)		접수											(						)
우	06763					서울특별시 서초구 태봉로 131 (우면동 15)															/			infra.seoul.go.kr/quality
전화		02-3462-7215						/전송			02-3462-7212					/													/	대시민공개