투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	토질재료시험과장
(경유)
제목	시험결과 통보(아-78,79)

1. 총무과-「4500,4505,(2016.05.04)」호와 관련입니다.

2. 우리과에서 실시한 아스팔트 혼합물에 대한 시험결과를 아래와 같이 통보 합니다.

가. 시험 결과

시험번호	시료명	규격	단위	수량	시험종목	시험결과	비고
아-78	아스콘 재료	BB-2	점	1	AP함량	3.5 %	입도는 붙임참조
아-79	〃	WC-3	〃	〃	〃	5.1 %

끝.

	화 학 시 험 과 장
주무관	최해철		화학시험과장	05/10 최진수
협조자
시행	화학시험과-721	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131	/	infra.seoul.go.kr/quality
전화	02-3462-7215	/전송	02-3462-7212	/		/	대시민공개