투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신자	총 무 과 장
(경유)
제 목	품질시험결과 수정요청(타-113)

품질관리시스템에 시험결과 입력시 오류가 발생한 항목이 있어 아래와 같이 수정요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 시험번호 : 타-113-4

나. 시험기간 : 2016.4.28.~5.01

다. 수정 요청내역

시험종목	시험방법	압축강도 Mpa(=N/mm²)	압축강도		비 고
			당 초	변 경
암석	KS F 2530:2015		0.3	143.6	시스템 입력 오류

시험종목	시험방법	비중	비중		비 고
			당 초	변 경
암석	KS F 2530:2015		143.6	2.80	시스템 입력 오류

시험종목	시험방법	흡수율	흡수율		비 고
			당 초	변 경
암석	KS F 2530:2015		2.80	0.3	시스템 입력 오류

끝.

	토질재료시험과장
주무관	이덕범		토질재료시험과장	05/11 최용철
협조자
시행	토질재료시험과-1274	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131	/	http://quality.seoul.go.kr
전화	3462-7214	/전송	3462-7210	/		/	대시민공개