문서번호	수도자재관리센터-9501
결재일자	2016.5.17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		공사자재관리팀장	소장
윤승욱		송영무	05/17 성시영
협조

공사용자재 입고검사 결과 보고(대형9번,15번)0516

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

공사용자재 입고검사 결과 보고

우리센터에서 구매발주한 상수도 공사용 자재에 대해 입고검사를 실시 하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 계약내역

건 명	계약내역 (품명 및 수량)	계약금액 (천원)	계약일자 (납품기한)	계약 업체
수도용 덕타일 주철700mm 및 이형관 (대형09)	주철관 175본, 이형관 10종 26개	300,500	2016.04.05. (2016.05.15.)	***** *****
수도용 덕타일 주철관구매(대형15)	주철관 300mm외 4종 1,600본	306,799	2016.04.14. (2016.05.24.)	“

□ 검사개요

○ 검사일자 : 2016.05.16

○ 검 사 자 : 지방공업주사보 윤승욱

○ 검사내용 : 규격, 외관검사 등

○ 입고내역

발주건	품 명	규 격	단위	계약 수량	납 품 내 역			비고
					전번 납품 누계	금 번 납품량	잔량
대형 09	이형관	K.P소켓곡관 B형(L형),700mm*11	개	2	0	2	0
		K.P소켓곡관 B형(L형),700mm*22	개	2	0	2	0
		소켓프렌지T형관 B형,700*200mm	개	1	0	1	0
		소켓프렌지T형관 B형,700*300mm	개	5	0	5	0
		소켓프렌지T형관 B형,700*600mm	개	3	0	3	0
		2F단관 700mm*500mm	개	1	0	1	0
		K.P이음관 700mm	개	7	0	7	0
		플렌지편락관 A형,700*500mm	개	1	0	1	0
		K.P드레인관 B형,700*200mm	개	4	0	4	0

발주건	품 명	규 격	단위	계약 수량	납 품 내 역			비고
					전번 납품 누계	금 번 납품량	잔량
대형 15	주철관	(3종) 타이튼 80mm	본	100	20	80	0
		(3종) 타이튼 150mm	본	600	0	280	320
		(3종) 타이튼 200mm	본	300	192	36	72
		(3종) 타이튼 300mm	본	300	30	270	0

□ 검사결과

발주건	품 명	규 격	납품량	샘플량	규격 검사	기계 적 성질	구상화 율	성분	검사 결과
대형 09	이형관	K.P소켓곡관 B형(L형),700mm*11	2	1	1	성적서확인 (적합)	성적서 확인 (적합)	성적서확인 (적합)	적합
		K.P소켓곡관 B형(L형),700mm*22	2	1	1	“	“	“	적합
		소켓프렌지T형관 B형,700*200mm	1	1	1	“	“	“	적합
		소켓프렌지T형관 B형,700*300mm	5	1	1	“	“	“	적합
		소켓프렌지T형관 B형,700*600mm	3	1	1	“	“	“	적합
		2F단관 700mm*500mm	1	1	1	“	“	“	적합
		K.P이음관 700mm	7	1	1	“	“	“	적합
		플렌지편락관 A형,700*500mm	1	1	1	“	“	“	적합
		K.P드레인관 B형,700*200mm	4	1	1	“	“	“	적합
대형 15	주철관	(3종) 타이튼 80mm	100	80	1	“	“	“	적합
		(3종) 타이튼 150mm	600	280	2	“	“	“	적합
		(3종) 타이튼 200mm	300	36	1	“	“	“	적합
		(3종) 타이튼 300mm	300	270	2	“	“	“	적합

○ 검사대상 품목에 대하여 규격검사실시 및 성적서 확인한 결과 적합함.

□ 보고자 의견

○ 입고검사 결과 규격서에 적합하므로 납품 처리코자 함.

붙임 : 1. 덕타일 주철관 검사표(대형9) 1부.

2. 덕타일 주철관 검사표(대형15) 1부. 끝.