문서번호	수도자재관리센터-10954
결재일자	2016.6.2.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		공사자재관리팀장	소장
윤승욱		송영무	06/02 성시영
협조

공사용자재 입고검사 결과 보고(대형50번)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 6.

수도자재관리센터

공사용자재 입고검사 결과 보고

우리 센터에서 구매발주한 상수도 공사용 자재에 대해 입고검사를 실시

하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 계약내역

건 명	계약내역 (품명 및 수량)	계약금액 (천원)	계약일자 (납품기한)	계약 업체
덕타일 주철 이형관 구 매 (대형50)	이형관 59종 9,581개	682,736	2016.05.23. (2016.08.01.)	***** *****

□ 검사개요

○ 검사일자 : 2016.06.01

○ 검 사 자 : 지방공업주사보 윤승욱

○ 검사내용 : 규격, 외관검사 등

○ 입고내역

발주건	품 명	규 격	단위	계약 수량	납 품 내 역			비고
					전번 납품 누계	금 번 납품량	잔량
대형 50	덕타일 주 철 이형관	K.P소켓곡관 B형(L형),200mm*45	개	650	0	132	518
		소켓프렌지T형관 B형,150*100mm	개	60	0	60	0
		K.P이음관 300mm	개	1,350	0	120	1,230
		1F단관(L650) 100*L650 (1F단관)	개	200	0	164	36
		K.P소켓편락관 A형,300*200mm	개	30	0	10	20

□ 검사결과

발주건	품 명	규 격	납품량	샘플량	규격 검사	기계 적 성질	구상화 율	성분	검사 결과
대형 50	덕타일 주 철 이형관	K.P소켓곡관 B형(L형),200mm*45	132	2	2	성적서확인 (적합)	성적서 확인 (적합)	성적서확인 (적합)	적합
		소켓프렌지T형관 B형,150*100mm	60	1	1	“	“	“	적합
		K.P이음관 300mm	120	2	2	“	“	“	적합
		1F단관(L650) 100*L650 (1F단관)	164	2	2	“	“	“	적합
		K.P소켓편락관 A형,300*200mm	10	1	1	“	“	“	적합

○ 검사대상 품목에 대하여 규격검사실시 및 성적서 확인한 결과 적합함.

□ 보고자 의견

○ 입고검사 결과 규격서에 적합하므로 납품 처리코자 함.

붙임 : 덕타일 주철 이형관 검사표(대형50) 1부. 끝.