투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	토질재료시험과장
(경유)
제목	시험결과 통보(아-109,110,111)

1. 총무과-「5431,5432,5434(2016.06.01)」호와 관련입니다.

2. 우리과에서 실시한 아스팔트 혼합물에 대한 시험결과를 아래와 같이 통보 합니다.

가. 시 료 명 : 아스콘 재료

나. 시험방법 : KS F 2354:2013, KS F 2502:2014

다. 시험종목 : AP함량 및 체가름

시험번호	재료구분	수량	의뢰일자 (처리기한)	시험일자	시험결과	비고
아-109	SMA 13mmm	1점	2016.06.01 (2016.06.15)	2016.06.02	6.6 % (기준:6.2 % 이상)	입도는 붙임참조
아-110	PSMA 13mm	″	″	″	6.3 % (기준:6.2 % 이상)
아-111	BB-4 (기층용)	″	2016.06.01 (2016.06.08)	″	4.0 % (기준 : - )

라. 시험결과

끝.

	화 학 시 험 과 장
주무관	최해철		화학시험과장	06/03 최진수
협조자
시행	화학시험과-896	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131	/	infra.seoul.go.kr/quality
전화	02-3462-7215	/전송	02-3462-7212	/		/	대시민공개