투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	토질재료시험과장
(경유)
제목	시험결과 통보(아-114,115,117,118,120,121)

1. 총무과-「5555,5572,5568,5569,5561,(2016.06.03)」,5630(2016.06.07)

호와 관련입니다.

2. 우리과에서 실시한 아스팔트 혼합물에 대한 시험결과를 아래와 같이 통보 합니다.

가. 시 료 명 : 아스콘 재료

나. 시험방법 : KS F 2354:2013, KS F 2502:2014

다. 시험항목 : AP함량 및 체가름

시험번호	재료구분	수량	의뢰일자 (처리기한)	시험일자	시험기준 (AP함량)	시험결과	비 고
아-114	WC-6 (개질)	1점	2016.6.3.(금) (2016.6.17까지)	2016.6.7(화)	-	5.9 %	입도는 붙임참조
아-115	BB-2 (재생)	〃	2016.6.3.(금) (2016.6.10까지)	〃	3.5~5.5%	4.6 %
아-117	WC-5	〃	2016.6.3.(금) (2016.6.17까지)	〃	-	5.6 %
아-118	WC-3	〃	〃	〃	-	5.3 %
아-120	〃	〃	2016.6.3.(금) (2016.6.10까지)	2016.6.8(수)	-	5.5 %
아-121	〃	〃	2016.6.7.(화) (2016.6.13까지)	〃	-	5.1 %

라. 시험결과

끝.

	화 학 시 험 과 장
주무관	이순호		화학시험과장	06/08 최진수
협조자
시행	화학시험과-928	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131(우면동 15)	/	infra.seoul.go.kr/quality
전화	02)3462-7216	/전송	02)3462-7212	/	virus0769@seoul.go.kr	/	대시민공개