투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	토질재료시험과장
(경유)
제목	시험결과 통보(타-142, 타-143, 타-144)

1. 총무과-5559, 5570, 5578(2016.6.3.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 우리과 품질시험 결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 시험종목 : 철근콘크리트용 봉강

나. 시험방법 : KS D 1652 : 2007

다. 시험의뢰일 : 2016. 6. 3.(민원기간 : 5일)

라. 시험완료일 : 2016. 6. 8.

마. 시험결과

시료번호	규 격	화학성분 시험결과(%)
		인(P)	황(S)
타-142	SD400 19mm	0.034	0.029
	SD400 25mm	0.023	0.012
	SD400 29mm	0.032	0.012
	SD400 32mm	0.020	0.014
KS기준		0.050 이하	0.050 이하

시료번호	규 격	화학성분 시험결과(%)
		탄소당량	규소(Si)	망간(Mn)	인(P)	질소(N)	탄소(C)	황(S)
타-143	SD400 13mm	0.402	0.111	0.453	0.030	0.108	0.263	0.032
KS기준		0.630 이하	-	-	0.050 이하	-	-	0.050 이하

시료번호	규 격	화학성분 시험결과(%)
		인(P)	황(S)
타-144	SD500 10mm(1)	0.020	0.035
	SD500 10mm(2)	0.017	0.038
	SD500 13mm(1)	0.029	0.023
	SD500 13mm(2)	0.035	0.030
	SD600 16mm(1)	0.025	0.030
	SD600 16mm(2)	0.028	0.028
	SD600 25mm(1)	0.030	0.016
	SD600 25mm(2)	0.033	0.020
	SD600 29mm(1)	0.028	0.018
	SD600 29mm(2)	0.031	0.018
KS기준		0.050 이하	0.050 이하

붙임 : 시험성적서 1부. 끝.

	화 학 시 험 과 장
주무관	이정기		화학시험과장	06/09 최진수
협조자
시행	화학시험과-945	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131 (우면동 15)	/	infra.seoul.go.kr/quality
전화	02-3462-7215	/전송	02-3462-7212	/		/	대시민공개