투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	토질재료시험과장
(경유)
제목	시험결과 통보(타-149, 타-150, 타-151, 타-153, 타-154)

1. 총무과-5700,5701,5702,5707,5710(2016.6.9.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 우리과 품질시험 결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 시험종목 : 철근콘크리트용 봉강

나. 시험방법 : KS D 1652 : 2007

다. 시험의뢰일 : 2016. 6. 9.(민원기간 : 5일)

라. 시험완료일 : 2016. 6. 13.

마. 시험결과

시료번호	규 격	화학성분 시험결과(%)
		인(P)	황(S)
타-149	SD400 10mm	0.032	0.030
	SD400 13mm	0.031	0.033
	SD400 16mm	0.033	0.036
	SD500 19mm	0.026	0.027
	SD500 25mm	0.045	0.032
타-150	SD400 10mm	0.034	0.018
	SD400 13mm	0.032	0.034
	SD400 16mm	0.028	0.032
	SD500 19mm	0.033	0.028
	SD500 22mm	0.023	0.017
	SD500 25mm	0.028	0.013
타-151	SD400 10mm	0.027	0.030
	SD400 13mm	0.034	0.034
	SD400 16mm	0.035	0.037
	SD500 19mm	0.031	0.026
	SD500 25mm	0.030	0.028
KS기준		-	-

시료번호	규 격	화학성분 시험결과(%)
		인(P)	황(S)
타-153	SD500 19mm	0.035	0.036
타-154	SD300 22mm(1)	0.036	0.028
	SD300 22mm(2)	0.034	0.031
	SD300 25mm	0.031	0.028
KS기준		0.050 이하	0.050 이하

붙임 : 시험성적서 1부. 끝.

	화 학 시 험 과 장
주무관	이정기		화학시험과장	06/13 최진수
협조자
시행	화학시험과-970	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131 (우면동 15)	/	infra.seoul.go.kr/quality
전화	02-3462-7215	/전송	02-3462-7212	/		/	대시민공개