문서번호	시설보수과-5204
결재일자	2016.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	북부도로사업소장
홍정식		정재현	06/23 노영석
협조	주무관		최돈용
	주무관		이택호

2016년 정밀점검 용역 중간보고회 개최 결과 보고

(당현천1복개 등 12개소 정밀점검 용역 외 2건)

2016. 6.

북부도로사업소

(시설보수과)

2016년 정밀점검 용역 중간보고회 개최 결과 보고

(당현천1복개 등 12개소 정밀점검 용역 외 2건)

『당현천1복개 등 12개소 정밀점검 용역』외 2건에 대하여 전문가와 함께 중간보고회를 개최하고 결과 보고 드림.

▣ 용역 현황

용 역 명	당현천1복개 등 12개 도로시설물 정밀점검	자하문터널 등 12개 도로시설물 정밀점검	화랑고가 등 12개 도로시설물 정밀점검
계 약 자	㈜한국구조물안전연구원	㈜한국건설방재연구원 대한민국상이군경회	㈜한국국토안전연구원
계약금액	137,720천원	138,518천원	139,228천원
용역기간	2016.04.08.~10.04.	2016.04.14.~10.10.	2016.04.14.~10.10.
책임기술자	유 창 수	전 용 형	최 도 형
점검대상 시 설 물 (12개소)	- 당현3교, 묵동교, 배오개다리, 맑은내다리, 녹천교 - 미아리구름다리, 북악스카이웨이2교 – 월계지하차도, 창동지하차도 - 공릉터널, 솔샘터널 - 당현천 1복개	- 도봉1교, 문이교, 세검1교, 나래교, 오간수교, 성북3교 - 돈암차도육교 - 월계2·3지하차도, 하계지하차도 - 자하문터널 - 화계천복개, 정릉천4복개	- 당현2교, 모래말다리, 우이3교, 버들다리, 영도교 - 빨래골교, 화랑고가 - 정릉지하차도, 방학지하차도 - 동망봉터널 - 우이천3복개, 정릉천3복개

▣ 중간보고회 개요

○ 일    시 : 2016. 6. 22.(수) 14:00 ~

○ 장    소 : 북부도로사업소 2층 회의실

○ 참석 자문위원

- 송준민(SQ엔지니어링), 오성균(한국시설안전연구원), 박훈규(한국종합시설안전)

○ 보고회 사진

▣ 자문위원 검토 의견 요약

자문위원	당현천1복개 등 12개 도로시설물 정밀점검	자하문터널 등 12개 도로시설물 정밀점검	화랑고가 등 12개 도로시설물 정밀점검
송준민	○ 녹천교, 미아구름다리, 북악 스카이웨이2교 전면 재포장 → 교면방수, 포장공법, 교통처리 계획 고려 요망 ○ 창동지하차도 재포장 관련 → 시공방법 제시(필요시 강성 포장 제안)	○ 자하문터널 → 망상균열 전부 보수 했으므로 우기후 재점검하여 추가 발생 확인 요망 ○ 월계2,3지하차도, 하계지하 차도, 화계천복개 시설물의 철근노출이 많이 증가 함 → 원인과 대책을 구체적으로 제시 요망	○ 화랑고가 교량받침 편기 원인과 대책을 구체적으로 제시 ○ 빨래골교 교대 누수가 되고 있으므로 우기시 혹은 우기후 2차 조사하여 근본적인 대책 제시 ○ 누수가 되고 있는 구조물에 대해서는 우기시 및 우기후 2차조사 보수방법 구체적 제시
오성균	○ 녹천교, 미아구름다리, 북악 스카이웨이2교 전면 재포장 → 방수층 반드시 재시공토록 명기 ○ 외부 텐던 정착구 확인 할 수 있는 방안 검토 요함	○ 시설물 이력 조사 → 전차 용역과 상세 비교 분석 요함(손상, 보수내역 등) ○ 문이교, 세검1교 0.3mm이상 균열 증가에 대한 검토 필요 함	○ 시설물 이력 조사 → 전차 용역과 상세 비교 분석 요함(손상, 보수내역 등) ○ 화랑고가 교량빋침(P3-Sh2-1) 편심 추가 조사시 편심량 측 정과 거동상태 확인 요
박훈규	○ 당현3교, 묵동교 등 받침장치 사이드블록 밀착이 조사된 시설물에 대해 상세 내용 수록 요망 → 하,동절기 2회 가동 측정 → 조사, 보수 등 유지관리 이력 등	○ 시종점부에 옹벽이 있는 지 하차도, 터널은 옹벽에 대한 조사, 시험, 평가 등 점검 지침에 따라 수행 하여야 함 ○ 복개 등 유수시설물 단면손 상 이력 분석시 바닥은 슬 래브 및 벽체와 분리하여 손상이력 비교 → 손상 원인에 적정한 대책 제시	○ 당현2교 포장 9년 경과 → 박닥판 하면 누수, 백태 및 보수부 재손상과 연계하여 교 면방수 및 재포장 필요성 검 토 요망 ○ 동망봉터널 2012년 하자점검 후 보수시행 이력 확인 및 현 재 보수 상태 상세 수록 요망
김두석 (서면제출)	○ 노출철근, 박리(박락) 누락 없도록 철저한 조사 → 1순위 보수로 제시 ○ 신축조인트, 터널 조인트 누 수에 대해서는 유도대책 제시 ○ 용역에서 제시된 공사금액이 향후 소요 예산 책정 자료 임 → 설계물량 산정 및 공법(자재) 선정에 신중 요함	○ 노출철근, 박리(박락) 누락 없도록 철저한 조사 → 1순위 보수로 제시 ○ 신축조인트, 터널 조인트 누 수에 대해서는 유도대책 제시 ○ 용역에서 제시된 공사금액이 향후 소요 예산 책정 자료 임 → 설계물량 산정 및 공법(자재) 선정에 신중 요함	○ 노출철근, 박리(박락) 누락 없도록 철저한 조사 → 1순위 보수로 제시 ○ 신축조인트, 터널 조인트 누 수에 대해서는 유도대책 제시 ○ 용역에서 제시된 공사금액이 향후 소요 예산 책정 자료 임 → 설계물량 산정 및 공법(자재) 선정에 신중 요함

▣ 조치계획

○ 자문회의 검토의견 반영토록 용역사 통보

○ 최종 보고회 개최(2016. 9월 예정)

따로붙임 : 자문회의 검토의견서 용역 별 1부.  끝.