투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	토질재료시험과장
(경유)
제목	시험결과 통보(타-177, 타-178)

1. 총무과-6418,6432(2016.6.28.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 우리과 품질시험 결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 시험종목 : 일반구조용 압연강재, 철근콘크리트용 봉강

나. 시험방법 : KS D 1652 : 2007

다. 시험의뢰일 : 2016. 6. 28.(민원기간 : 5일)

라. 시험완료일 : 2016. 6. 30.

마. 시험결과

시료번호	규 격	화학성분 시험결과(%)
		인(P)	황(S)
타-177	SS400	0.030	0.019
타-178	SD400 13mm	0.033	0.042
	SD400 16mm	0.028	0.040
	SD400 19mm	0.032	0.035
	SD400 25mm	0.031	0.035
KS기준		0.050 이하	0.050 이하

붙임 : 1.시험성적서 1부.

2.시험요구서 1부. 끝.

	화 학 시 험 과 장
주무관	이정기		화학시험과장	06/30 최진수
협조자
시행	화학시험과-1138	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131 (우면동 15)	/	infra.seoul.go.kr/quality
전화	02-3462-7215	/전송	02-3462-7212	/		/	대시민공개