투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	토질재료시험과장
(경유)
제목	시험결과 통보(아-217,219,221,222,224)

1. 총무과–「6904,6930,6932,6933,6935,(2016.07.11)」호와 관련입니다.

2. 우리과에서 실시한 아스팔트 혼합물에 대한 시험결과를 아래와 같이 통보 합니다.

가. 시 료 명 : 아스콘 재료

나. 시험방법 : KS F 2354:2013, KS F 2502:2014

다. 시험항목 : AP함량 및 체가름

라. 시험결과

시험번호	재료구분	수량	의뢰일자 (처리기한)	시험일자	시험결과	비 고
아-217	WC-5	1점	2016.7.11(월) (2016.7.15까지)	2016.7.12(화)	5.1 %	체가름은 붙임참조
아-219	WC-6 (개질)	〃	〃	〃	5.8 %
아-221	저소음배수성 (13mm)	〃	2016.7.11(월) (2016.7.22까지)	〃	6.0 %
아-222	WC-3	〃	〃	〃	5.1 %
아-224	WC-6 (개질)	〃	〃	〃	6.1 %

붙임 : 1. 시험요구서(아-217,219,221,222,224)         각 1부.

2. 시험처리결과표(아-217,219,221,222,224)     각 1부.

	화 학 시 험 과 장
주무관	이순호		화학시험과장	07/13 최진수
협조자
시행	화학시험과-1240	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131(우면동 15)	/	infra.seoul.go.kr/quality
전화	02)3462-7216	/전송	02)3462-7212	/	virus0769@seoul.go.kr	/	대시민공개