문서번호	시설보수과-5797
결재일자	2016.7.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
유태용		07/13 박병연
협 조
	주무관			김승진

『개봉철도고가』

바닥판 파손에 따른 긴급작업 완료보고

2016. 7.

강서도로사업소

(시설보수과)

『개봉철도고가』바닥판 파손에 따른 긴급작업 완료보고

우리 사업소에서 유지관리하는 “개봉철도고가” 의 파손(펀칭)된 바닥판 일부와 주변 파손 우려부위에 대한 긴급작업을 실시하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		파손현황

○ 일    시 : 2016. 7. 8(토) 16:00경

○ 위    치 : 개봉철도고가 김포공항방향 2차로

○ 파손(보수)규모 : 총 5개소

연번	위 치	파손(보수)규모	파손내용	비 고
1	김포방향 2차로 S3	1.2 × 1.3m	바닥판 펀칭발생(0.5×0.5)
2	김포방향 2차로 S4	1.0 × 1.4m	아스콘 파손 및 바닥판 열화
3	김포방향 2차로 S5	1.0 × 2.2m	아스콘 균열 및 바닥판 열화
4	김포방향 2차로 S6	1.7 × 3.5m	아스콘 균열 및 바닥판 열화
5	김포방향 2차로 S6	1.3 × 2.8m	아스콘 균열파손 및 바닥판 열화

○ 위치도

①

②

③

⑤

④

Ⅱ		보수내용

○ 일    시 : 2016. 7. 8(토) ~ 7. 9(일)

○ 보수규모 : 총 5개소

○ 보수업체 : 2016년 도로시설물 일상유지보수공사(연간단가)

○ 보수내용

- 상판치환 보수 1개소 : ①번

- 아스콘 파손 및 바닥판 열화부위 보수 4개소 : ②～⑤

※ 보수사진(전,중,후) : 붙임 참조

○ 보수 공사비 : 약 8,000천원

Ⅲ		조치의견

❍ 상기와 같이 바닥판 파손부위 및 파손 우려부위에 대하여 연간단가계약업체에 지시후 긴급작업을 실시하였는 바,

❍ 시행한 작업물량에 대하여서는 추후 설계변경 시 정산반영코자 함

붙 임  작업(전,중,후) 사진 각 1부.   끝