문서번호	운영총괄과-5525
결재일자	2016.7.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관			운영부장
황인견		나원호	07/19 최규해
협조
	★주무관		강명훈

뚝섬 인공암벽장 정밀안전점검 결과 보고

2016. 7

한강사업본부

(운영총괄과)

뚝섬인공암벽장 정밀안전점검 결과 보고

뚝섬인공암벽장 안전점검 실시 결과 및 이에 따른 향후 조치계획을

보고 드림.

Ⅰ		시설현황

□ 시 설 명 : 뚝섬인공암벽장(광진구 자양동)

□ 규    모 : 높이 5~15M, 폭 40M, 등반코스 5면

□ 구조형식 : 철골 및 FRP 판넬구조

□ 조성 및 인수 : 건설안전본부(현 도시기반시설본부)/2006년 7월 인수

Ⅱ		점검 근거

❍ 한강사업본부장 방침 제322호(운영과-4617호, 2009.4.13)

❍「시설물의 안전관리에 관한 특별법」제6조(준용)

Ⅱ		점검개요

❍ 점검기간 : 2016.5.26. ~ 6.14.

❍ 점검기관 : 가야구조 ENG(주)

❍ 점검방법 : 육안검사 및 비파괴장비 측정・시험

❍ 집행금액 : 4,370,000원

Ⅲ		점검 결과

□ 종합 평가등급 : C (보통)

※『시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령』별표 3의2(안전등급 기준)         ㅇ 안전등급 C

- “주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하                였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에                 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에

간단한 보강이 필요한 상태”

□ 점검 결과

❍ 육안 점검 및 비파괴장비 조사 결과 구조체는 전반적으로 양호한     상태를 유지하고 있었음.

❍ 일부 철골부재의 초기 시공 불량에 의한 결함 부위(볼트 불량 시공   등)는 내구성 향상을 위해 보수가 이루어져야할 것으로 판단되며,

❍ 암벽의 외측 F.R.P. 판은 홀드 볼트 주위에 균열 및 파손 발생,

암벽과 철골 구조체의 접합부 미시공 등으로 안전사고 우려가 있어   전체를 교체 보수하는 것이 바람직하고

❍ 시설물의 내부에 우수 유입 흔적이 있는바, 지붕판 접합부위에

노출 우레탄 시공 및 지붕판 전면의 비가림판 설치 등이 필요할 것   으로 보임.

□ 점검결과에 따른 보수・보강(안)

❍ 철골 볼트 접합부 불량시공 ⇒ 볼트 재조임, 교체, 추가 시공

❍ 철골 구조체 부식 ⇒ 녹 제거 후 녹막이 페인트칠 시공

❍ 암벽 외부 F.R.P. 판 균열 및 파손 등

⇒ 외부 F.R.P. 판 교체 보수

❍ 외부 지붕판 우수 유입

⇒ 지붕판 전면 비가림판 설치, 지붕판 상부 노출 우레탄 시공 등

※ 소요예산 : 341,000천원

Ⅳ		조치계획

□ 점검결과에 따른 시설 보수․보강(2017. 예산에 반영하여 조치).  끝.