투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	내부결재
(경유)
제목	시험결과 통보(타-191, 타-192)

1. 총무과-7238, 7259(2016.7.18.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 우리과 품질시험 결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 시험종목 : 철근콘크리트용 봉강

나. 시험방법 : KS D 1652 : 2007

다. 시험완료일 : 2016. 7. 20.(수)

라. 처리기한 : 2016. 7. 25.(월)

마. 시험결과

시료번호	규 격	화학성분 시험결과(%)
		인(P)	황(S)
타-190	SD500 13mm	0.027	0.036
	SD600 25mm	0.028	0.018
	SD600 29mm	0.026	0.014
타-191	SD400 16mm	0.032	0.032
	SD400 19mm	0.029	0.025
	SD400 22mm	0.030	0.032
	SD400 25mm	0.036	0.029
	SD400 29mm	0.034	0.033
KS기준		0.050 이하	0.050 이하

붙임 : 1. 시험성적서        1부.

2. 시험요구서        1부. 끝.

주무관	이정기		화학시험과장	07/20 최진수
협조자
시행	화학시험과-1291	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131 (우면동 15)	/	infra.seoul.go.kr/quality
전화	02-3462-7215	/전송	02-3462-7212	/		/	대시민공개