투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	토질재료시험과장
(경유)
제목	시험결과 통보(타-197, 타-198)

1. 총무과-7511, 7516(2016.7.22.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 우리과 품질시험 결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 시험종목 : 철근콘크리트용 봉강

나. 시험방법 : KS D 1652 : 2007

다. 시험완료일 : 2016. 7. 22.(금)

라. 처리기한 : 2016. 7. 27.(금)

마. 시험결과

시료번호	규 격	화학성분 시험결과(%)
		인(P)	황(S)
타-197	SD400 16mm	0.025	0.031
	SD400 25mm(1)	0.023	0.027
	SD400 25mm(2)	0.024	0.025
	SD400 25mm(3)	0.029	0.032
타-198	SD400 13mm	0.026	0.035
	SD400 16mm	0.037	0.038
	SD400 19mm	0.032	0.044
	SD400 22mm	0.028	0.033
	SD400 25mm	0.028	0.034
	SD400 29mm	0.032	0.039
	SD400 32mm	0.029	0.036
KS기준		0.050 이하	0.050 이하

붙임 : 1. 시험성적서        1부.

2. 시험요구서        1부. 끝.

	화 학 시 험 과 장
주무관	이정기		화학시험과장	07/26 최진수
협조자
시행	화학시험과-1351	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131 (우면동 15)	/	infra.seoul.go.kr/quality
전화	02-3462-7215	/전송	02-3462-7212	/		/	대시민공개