투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	토질재료시험과장
(경유)
제목	시험결과 통보(아-254~258, 261, 262)

1. 총무과–「7434, 7435, (ʻ16.07.21)」,「7465~7467, 7498, 7499,

(ʻ16.07.22)」호와 관련입니다.

2. 우리과에서 실시한 아스팔트 혼합물에 대한 시험결과를 아래와 같이 통보 합니다.

가. 시 료 명 : 아스콘 재료

나. 시험방법 : KS F 2354:2013, KS F 2502:2014

다. 시험종목 : AP함량 및 체가름

라. 시험결과

시험번호	재료구분	수량	의뢰일자 (처리기한)	시험일자	시험기준 (AP함량)	시험결과	비고
아-254	BB-2 (재생)	1점	2016.7.21(목) (2016.7.27까지)	2016.7.22(금)	3.5%~5.5%	4.5 %	체가름은 붙임참조
아-255	WC-3	〃	〃	〃	-	5.8 %
아-256	WC-6 (개질)	〃	2016.7.22(금) (2016.7.28까지)	2016.7.25(월)	-	5.7 %
아-257	〃	〃	〃	〃	-	5.8 %
아-258	BB-2 (재생)	〃	〃	〃	3.5%~5.5%	4.6 %
아-261	WC-3	〃	〃	〃	-	5.4 %
아-262	〃	〃	〃	〃	-	5.7 %

붙임 : 1. 시험요구서(아-254~258,261,262)         각 1부.

2. 시험처리결과표(아-254~258,261,262)     각 1부.

	화 학 시 험 과 장
주무관	이순호		화학시험과장	07/26 최진수
협조자
시행	화학시험과-1347	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131(우면동 15)	/	infra.seoul.go.kr/quality
전화	02)3462-7216	/전송	02)3462-7212	/	virus0769@seoul.go.kr	/	대시민공개