투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신자	토질재료시험과장
(경유)
제 목	시험결과 통보(골-34~35)

1. 총무과-8458,8459(2016.8.17.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 우리과 품질시험 결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 시험구분 : 굵은골재(아스팔트혼합물용 부순골재)

나. 시험방법 : KS F 2507

다. 시험완료일 : 2016.08.26.(금)

라. 처리기한 : 2016.09.02.(금)

마. 시험결과

시료번호	단위	수량	시험종목	시험결과	비고(기준)
골-34	건	1	안정성	0.6%	12% 이하
골-35	건	1	안정성	4.6%	15% 이하

붙임 : 1. 시험요구서          2부.

2. 안정성 시험결과표   2부.  끝.

	화 학 시 험 과 장
★주무관	이우진		화학시험과장	08/29 최진수
협조자
시행	화학시험과-1696	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131	/	infra.seoul.go.kr/quality
전화	02-3462-7215	/전송	02-3462-7212	/		/	대시민공개