투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	수신자참조
(경유)
제목	시험결과 통보(철근, 강남순환도시고속도로 4공구 건설공사)

1.「서울특별시 건설공사 품질관리등에 관한 조례」제12조(품질관리 현장확인 기동반운영)에 의거 *********************현장의 사용자재 적정성여부 확인(2016.8.22)을 위해 채취한 자재의 시험결과를 아래와 같이 알려드리오니,

2. 시공사는 시험결과를 참고하여 품질기준 미달자재를 조치(현장외 반출조치, 신규반입자재에 대해 공인시험기관 시험성적서 제출)하여 주시고 조치결과를 발주기관****************제출하시기 바라며,

3. 발주기관에서는 조치결과를 확인하시고 그 결과와 생산업체명(주소와 KS인증번호 포함)을 우리 시험소로 2016.9.29.까지 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 시료 종류

- 철근콘크리트용봉강 : SD400 22mm, SD400 25mm, SD400 29mm

나. 시험 결과 : 붙임 성적서 참조

- 시험기준 미달항목 : SD400 22mm 인장강도, 항복강도

붙  임 : 시험성적서 1부.   끝.

	서울특별시품질시험소장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장),강남순환도시고속도로4공구건설공사 책임감리원 귀하,강남순환도시고속도로4공구건설공사 현장대리인 귀하
주무관	이준석		품질지도과장	이창훈		품질시험소장	08/30 한민희
협조자	주무관	노창근
시행	품질지도과-1611	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131(우면동 15)	/	http://quality.seoul.go.kr
전화	02-3462-6716	/전송	02-3462-7720	/		/	부분공개(3)