투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신자	토질재료시험과장
(경유)
제 목	시험결과 통보(시-71~72)

1. 총무과-8955~8956(2016.8.29.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 우리과 품질시험 결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 시험분야 : 도자기질타일

나. 시험방법 : KS L 1001 : 2013

다. 시험완료일 : 2016. 8. 31(수)

라. 시험기한일 : 2016. 9. 5(월)

마. 시험결과

시료번호	단위	수량	시험종목	시험결과	비고(기준)
시-71	건	1	내약품성	이상없음	소지 및 유약의 변색이 없어야 한다
시-72	〃	〃	〃	〃	〃

붙임 : 1. 시험요구서(시-71~72)  각 1부.

2. 시험사진                   1부. 끝.

	화 학 시 험 과 장
★주무관	이우진		화학시험과장	09/01 최진수
협조자
시행	화학시험과-1765	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131	/	infra.seoul.go.kr/quality
전화	02-3462-7215	/전송	02-3462-7212	/		/	대시민공개