문서번호	토질재료시험과-3397
결재일자	2016.9.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토질재료시험과장	품질시험소장
이강일		김재승	09/01 한민희
협조

철근 시험종목 확대를 위한 비교시험 결과보고

(무게, 치수, 겉모양)

2016. 9.

토질재료시험과

철근 시험종목 확대를 위한 비교시험 결과보고

「겨울철 건설공사 안전감사」관련 철근 시험종목(무게, 치수, 겉모양) 확대에 앞서 시험의 정밀도를 확보하기 위하여 한국화학융합시험연구원과 비교시험 실시하고 결과를 보고드림

1. 관련근거

○ 겨울철 건설공사 안전감사 결과통보/안전감사담당관-5613호(2016.4.25.)

○ 철근 시험종목 확대 추진계획/토질재료시험과–1559호(2016.5.31.)

○ 철근 시험종목 확대에 따른 비교시험 실시계획/토질재료시험과-2785호(16.8. 8)

2. 비교시험 개요

○ 시험기간 : 2016. 8. 2. ∼ 8. 22

⇒ 자체시험 : 2016.8. 2 (시험자 이강주외 1)

⇒ 비교시험 : 2016.8.22 (한국화학융합시험연구원 문종훈)

○ 시험종목 : 단위무게, 마디의 평균간격(치수), 마디높이(치수), 겉모양

○ 시 험 소 : 한국화학융합시험연구원 (시험수수료 129,250원)

○ 시험방법 : 우리 시험소에서 선시험 후 동일 시료로 시험의뢰 (KS B 3504)

○ 시험대상 : 철근콘크리트용 봉강 (D=13mm∼D=32mm)

- 시험 수량 및 사진

구분	계	D=13mm	D=22mm	D=22mm	D=32mm
수량	9	2	4	2	2

3. 시험결과 비교

구분	단위	최대차이	기준에 적합여부	비고
단위무게	㎏/m	± 0.01	적 합
마디의 평균간격	mm	± 0.3	적 합
마디의 높이	mm	± 0.2	적 합
겉모양	이상유무	이상없음	적 합

4. 결 론

○ 두 시험기관 모두 철근의 무게, 치수, 겉모양 비교시험 결과가 KS 규정 기준 이내임

5. 향후 일정

○ 2016.9.1.부터 시험시행 (품질시험 수수료 고시완료)

붙임 : 1. 시험결과 비교표 1부.

2. 시험성적서 1부. 끝.