문서번호	수도자재관리센터-19806
결재일자	2016.9.19.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		공사자재관리팀장	소장
윤승욱		송영무	09/19 성시영
협조

공사용 자재 입고검사 결과 보고(대형67번)0919

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

수도자재관리센터

공사용 자재 입고검사 결과 보고

우리 센터에서 구매 발주한 상수도 공사용 자재에 대해 입고검사를

실시하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 계약내역

건 명	계약내역 (품명 및 수량)	계약금액 (천원)	계약일자 (납품기한)	계약 업체
덕타일 주철관 구매 (대형67)	주철관 700mm외 2종 1,003본	462,000	2016.08.11 (2016.09.20)	*** **

□ 검사개요

○ 검사일자 : 2016.09.19

○ 검 사 자 : 지방공업주사보 윤승욱

○ 검사내용 : 규격, 외관검사

○ 입고내역

발주건	품 명	규 격	단위	계약 수량	납 품 내 역			비고
					전번 납품 누계	금 번 납품량	잔량
대형 67	덕타일 주철관	(3종) 타이튼 300mm	본	900	94	576	230

□ 검사결과

발주건	품 명	규 격	납품 량 (본)	샘플량	규격 검사	기계 적 성질	구상화 율	성분	검사 결과
대형 67	덕타일 주철관	(3종) 타이튼 300mm	576	3	3	성적서확인 (적합)	성적서 확인 (적합)	성적서 확인 (적합)	적합

○ 검사대상 품목에 대하여 규격 검사 실시등 성적서 확인한 결과 적합함.

□ 보고자 의견

○ 입고검사 결과 규격서에 적합하므로 납품 처리코자 함.

붙임 : 덕타일 주철관 검사표(대형67) 1부. 끝.