투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	토질재료시험과장
(경유)
제목	시험결과 통보(아-512, 513, 517~519)

1. 총무과–「9917, 9918, 9935~9937, (ʻ16.09.23)」호와 관련 입니다.

2. 우리과에서 실시한 아스팔트 혼합물에 대한 시험결과를 아래와 같이 통보 합니다.

가. 시 료 명 : 아스콘 재료

나. 시험방법 : KS F 2354:2013, KS F 2502:2014

다. 시험종목 : AP함량 및 체가름

라. 시험결과

시험번호	재료구분	수량	의뢰일자 (처리기한)	시험일자	시험결과	비고
아-512	WC-6 (개질)	1점	2016.9.23(금) (2016.10.7까지)	2016.9.26(월)	5.9 %	체가름은 붙임참조
아-513	〃	〃	〃	〃	5.6 %
아-517	WC-3	〃	2016.9.23(금) (2016.9.29까지)	〃	5.6 %
아-518	〃	〃	〃	〃	5.3 %
아-519	〃	〃	〃	〃	5.0 %

붙임 : 1. 시험요구서(아-512, 513, 517~519)        각 1부.

2. 시험처리결과표(아-512, 513, 517~519)    각 1부.

	화 학 시 험 과 장
주무관	이순호		화학시험과장	09/27 최진수
협조자
시행	화학시험과-1973	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131(우면동 15)	/	infra.seoul.go.kr/quality
전화	02)3462-7216	/전송	02)3462-7212	/	virus0769@seoul.go.kr	/	부분공개(5)