투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	토질재료시험과장
(경유)
제목	시험결과 통보(아-551~552)

1.   총무과-「10225~10226 (2016.9.30.)」관련입니다.

2. 우리과에서 실시한 아스팔트 혼합물에 대한 시험결과를 아래와 같이

통보합니다.

가. 시 료 명 : 아스콘 재료

나. 시험방법 : KS F 2354:2013, KS F 2502:2014

다. 시험종목 : AP함량 및 체가름

시험번호	재료구분	수량	의뢰일자 (처리기한)	시험일자	시험기준 (AP함량)	시험결과	비 고
아-551	PSMA 10mm	1점	2016.9.30.(금) (2016.10.7.까지)	2016.10.4.(화)	6.6% 이상	6.7 %	체가름은 붙임참조
아-552	〃	〃	〃	〃	〃	6.9 %

라. 시험결과

붙임   1. 시험요구서(아-551~552)            각1부.

2. 시험처리결과표(아-551~552)        각1부.  끝.

	화 학 시 험 과 장
주무관	최해철		화학시험과장	10/05 최진수
협조자
시행	화학시험과-2057	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131	/	infra.seoul.go.kr/quality
전화	02-3462-7215	/전송	02-3462-7212	/		/	부분공개(5)