투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	토질재료시험과장
(경유)
제목	시험결과 통보(아-556~560, 562, 563)

1. 총무과–「10307, 10308, 10322~10324, 10343, 10344, (ʻ16.10.4)」

호와 관련입니다.

2. 우리과에서 실시한 아스팔트 혼합물에 대한 시험결과를 아래와 같이 통보 합니다.

가. 시 료 명 : 아스콘 재료

나. 시험방법 : KS F 2354:2013, KS F 2502:2014

다. 시험종목 : AP함량 및 체가름

라. 시험결과

시험번호	재료구분	수량	의뢰일자 (처리기한)	시험일자	시험결과	비고
아-556	WC-6 (개질)	1점	2016.10.4(화) (2016.10.17까지)	2016.10.5(수)	5.5 %	체가름은 붙임참조
아-557	〃	〃	〃	〃	5.8 %
아-558	WC-3	〃	2016.10.4(화) (2016.10.10까지)	〃	5.3 %
아-559	〃	〃	〃	〃	5.0 %
아-560	〃	〃	〃	〃	5.2 %
아-562	〃	〃	〃	〃	5.6 %
아-563	〃	〃	〃	〃	5.7 %

붙임 : 1. 시험요구서(아-556~560, 562, 563)        각 1부.

2. 시험처리결과표(아-556~560, 562, 563)    각 1부.

	화 학 시 험 과 장
주무관	이순호		화학시험과장	10/06 최진수
협조자
시행	화학시험과-2073	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131(우면동 15)	/	infra.seoul.go.kr/quality
전화	02)3462-7216	/전송	02)3462-7212	/	virus0769@seoul.go.kr	/	부분공개(5)