출 장 결 과 보 고 서

주무관		기반시설과장			결재
김일문		04/28 박일연
협 조

	명에 의하여 한강공원야외수영장보수공사와 관급자재검수와 관련 충남천안시에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017 .04 .27.
보 고 자 : 지방시설주사보 성명 : 김 일 문

보 고 내 용
일 시	2017.4.27.(목)
건 명	관급자재 공장검수(수용장용 타일)
내용	□ 출장장소 : 충남 천안시 소재 대성세라믹 공장 □ 검수내용 : 타일 생산과정 및 시료상태와 생산된 타일에 대하여 공장 자체 시험(치수,꺽임강도,압축강도시험) 과정 확인함 □ 보고자의견 ○ 타일생산과정 확인한바 특이사항 발견치 못하였으며 자체 시험과정 확인 한바 치수는 규격과 같으며, 압축강도시험은 기준치를 상회함. 5월 2일 타일 현장 도착할수 있도록 협조토록함
비 고