문서번호	교량안전과-8409
결재일자	2017.5.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이제택		代김시련	05/11 代오재영
협조
	★특수교량팀장		이윤성

월드컵대교 용접관련분야

품질관리 및 안전점검(제작공장 방문) 결과 보고

2017. 5.

안전총괄본부

(교량안전과)

월드컵대교 강교 제작공장 방문

품질관리 및 안전점검(용접관련분야) 결과 보고

월드컵대교 강교 제작공장을 방문(전남신안)하여 용접관련 품질 및 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고함

Ⅰ		근 거

○ 교량안전과-152호(‘17.1.4.) : 강구조시설물 안전점검 및 품질확보계획

Ⅱ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 월드컵대교건설공사

○ 위    치 : 마포구 상암동 ~ 영등포구 양평동

○ 규    모 : 폭 원 B=31.4m(6차로), 본선연장 L=1,980m(주경간교 855m)

○ 공사기간 : 2010.3~2020.08(1,770억원)

○ 시공사 / 감리단 : 삼성물산 / 포스코엔지니어링

Ⅲ		점검(제작공장방문) 개요

○ 점검일시 : 2017년 5월 10(수)

○ 공장위치 : 영창중공업 신안공장(전남 신안군 지도읍)

○ 점 검 자 : 우창원, 이제택

○ 점검내용 :

- 강교제작 및 용접에 대한 품질관리 상태, 용접사의 자격 유무

- 유지관리에 관련한 사항 등

(가조립 전경)	(강교 제작공장 전경)

Ⅳ		점검결과 및 조치

□ 용접부 GAP과다 및 단차발생

- CO2용접으로 가장 적절한 용접 GAP 5~6mm 유지

- 얇은 쪽 두께의 10%이내가 되도록 용접부 단차 관리

□ 보강재 임의 절단

- 부재의 임의 절단이 발생하지 않도록 관리바라며 절단부는 가우징하여 재용접 바람

□ 현장이음부 단차 수정 후 용접방법 불량 등

- 단차를 수정하기 위해 절단한 부분은 가우징하여 재용접 바람

(현장용접부 GAP과다)	(부재 임의 절단)

Ⅴ		소요경비 정산

********************(실비영수증 참조)

- 교통비 : 178,800(KTX 운임)

- 식비 및 일비 : 80,000원(2인×1일×40,000원)

Ⅵ		향후계획

○ 점검결과 발주부서(도시기반시설본부 토목부)에 통보하여 시정요구하고,

○ 매월 점검계획을 수립하여 강교제작 및 설치 공정에 따라 지속 점검을 실시하여 우리과 인수대상인 월드컵대교의 품질 및 유지관리의 실효성과 내실화를 기하고자 함.

※ 첨부 : 소요경비 영수증  – 1부.

공사장 시정요청서 - 1부. 끝.