문서번호	시설보수과-6907
결재일자	2017.9.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	동부도로사업소장
조장호		박국남	09/07 송만규
협조
	주무관		나철흠

함께 만드는 안전한 행복도시 서울

정밀점검용역 최종보고 자문회의 개최결과 보고

․위례터널외 3개소 정밀점검 용역

․대치교외 4개소 정밀점검 용역

2017.9.

동부도로사업소

(시설보수과)

정밀점검용역 최종보고 자문회의 개최결과 보고

우리 사업소에서 수행중인 위례터널외 3개소 및 대치교외 4개소 정밀점검용역에 대한 최종보고 자문회의를 개최하고 그 결과를 보고드림.

1		용역현황

❍ 용역개요

용 역 명	대상시설물	용역기간	용역업체	용역비
위례터널외3개소 정밀점검용역	위례터널,석촌지하차도,강일육교,대곡교	17.5.15~ 10.11	㈜세안 안전진단	102,630천원
대치교외4개소정밀점검용역	대치교,삼성교,영동3교,성내교,고덕교	17.4.27~ 9.23	(재)한국 재난연구원	119,910천원

2		개최현황

❍ 일    시 : 2017. 09. 04(월) 10:00 ~

❍ 장    소 : 동부도로사업소 회의실(2층)

❍ 참여위원

연번	구 분	소 속	직 위	비고
1	위원장	동부도로사업소	소 장	송 만 규
2	외부 위원	대원대학교	교 수	지 효 선
3		㈜가온기술단	대 표	유 승 우
4		㈜한국종합시설안전	이 사	안 승 수
5	내부 위원	교량관리과	교량관리팀장	유 제 천
6		도로시설과	터널복개팀장	김 두 석

３		자문내용

❍ 용역명 : 위례터널외 3개소 정밀점검 용역

위 원 명	검 토 의 견	비교
지 효 선	【위례터널】 1.종방향 균열 보수공법은 덧댐판 공법같은 추가이완을 방지하는 것으로 검토제시 요구됨. 2.안전성평가 구조해석시 경계조건 명확히 기술 3.천단부 균열 지속적인 모니터닝 요구됨 【석촌지하차도】 1.박스구간 슬래브 하면 균열원인 추가검토 필요 2.포장부 횡방향 균열 및 망상균열 보수공법 검토제시요망 【강일육교】 1.시설물의 배수기능 회복을 위한 보수공법 검토제시요망 【대곡교】 1.포장부 망상균열에 대한 배수처리 시설보수 공법 검토
유 승 우	【공통】 1.사용된 장비 검교정 성적서는 부록으로 별도 첨부 2.콘크리트 비파괴 조사 시험보고서 부록 첨부 3.개략공사비 산출시 치핑 및 세척단가 포함여부 획인 【위례터널】 1.터널부 LMC포장 불량구간에 대하여는 균열깊이 까지 절삭후 재포장 방안 비교 검토 2.터널아치 조인트 박리.박락은 표면처리보수 추가 필요 3.유지관리방안과 손상물량이 상이 하므로 재확인 필요 【석촌지하차도】 1.시설물의 상태평가에대한 재확인 필요 2.신축이음 설치 공법 비교안이 누락됨 【강일육교】 1.신축이음 누수구간 개략도 및 보수방안 제시 2.손상물량 및 보수물량 재확인 필요 3.거더외부 재도장 실시방안 검토 【대곡교】 1.신교 포장부의 전면포장 검토 2.교각의 침식,세굴발생 여부 확인

❍ 용역명 : 위례터널외 3개소 정밀점검 용역

위 원 명	검토의견	비교
안 승 수	【공통】 1.외관조사망도에 손상,결함상태 표기 2.부재명침 통일필요(예:주형→거더, 받침장치→교량받침) 【위례터널】 1.보고서에 균열현황 분류하여 기록 2.균열의 진행성 유무를 확인후 중대결함 적용여부 결정 【강일육교】 1.후타재 접속구간의 포장파손부는 국부보수 보다는 일정 범위를 절삭후 재포장 필요 【대곡교】 1.신교구간 교면파손 구간은 패칭보수 보다는 절삭후 재포장 보수가 필요함 2.신교 종죠인트 누수구간 설치개요도 및 배수처리방안 제시
유 제 천	【위례터널】 1.보고서에 참여기간은 개별참여 기간으로 산정 2.개략공사비 산출시 우선순위 통일 【위례터널】 1.터널상부 균열부분 점검시 타격을 실시하여 콘크리트 탈락 사전방지
김 두 석	【공통】 1.자료수집 및 분석철저 2.구조물 내구성 저하요인(콘크리트 철근노출,박락)철저 조사 및 우선순위 보수토록 제시 3.망상균열의 원인규명과 적절한 보수.보강 및 신축이음 누수 유도대책 제시 4.보수보강 범위 결정시 주변의 상태를 감안하여 제시 5.손상부위 근,원경 사진 첨부 6.공사금액 산정시 공법.자재,물량등 신중을 기할 것 7.신축이음부,배수구 주기적인 청소 실시토록 유지방안 기술

❍ 용역명 : 위례터널외 3개소 정밀점검 용역

위 원 명	검토의견	비교
김 두 석	【석촌지하차도】 1.최근(17.8.21)추가 동공조사에 대하여 검토할것 2.전차 진단용역에서 지적된 사항 하자여부 및 원인규명과 적정한 보수.보강방안 제시 【강일육교】 1.신.구교사이 설치된 죠인트 단차구간 하자여부, 원인 규명과 적정한 보수보강방안 제시 2.하남선 공사관련 계측자료 검토 및 공사후 일정기간 계측관리 여부 검토 【대곡교】 1.아스팔트 포장 망상균열 에 대한 원인 및 보수방안 제시 2.공종별 공사비 합과 총보수.보강비 상이 재검토

❍ 용역명 : 대치교외 4개소 정밀점검 용역

위 원 명	검 토 의 견	비교
지 효 선	【대치교】 1.바닥판 하면 철근노출,콘크리트 열화 보수보강 방안 제시 2.철근노출 부위 복구단면 확대범위 제시 3.콘크리트 파손부위는 긴장재 손실여부와 캡핑과 같은 보수공법 검토 4.배수처리 기능저하로 부식문제가 발생되므로 내부식성 재료사용 검토 【영동3교】 1.교좌장치 내부식성 재료 사용검토 2.철근이 간섭되지 않은 부위 추가 배수처리 기능회복 검토 【삼성교】 1.포장망상균열 소성변형에 대한 대책 수립 2.신축이음 하면 배수불량에 대한 검토요망 3.강선주변 균열에 대한 추가 보수공법 제시 요망 4.코핑부 연단거리 부족에 대한 보강공법 검토 5.받침콘크리트 배수불량에 따른 다공성콘크리트 추가검토 【성내교】 1.철근노출부위 복구단면 확대범위 제시 【고덕교】 1.신축이음장치 누수에 대한 검토요망
유 승 우	【공통】 1.사용된 장비 검교정 성적서는 부록으로 별도 첨부 2.콘크리트 비파괴 조사 시험보고서 부록 첨부 3.개략공사비 산출시 치핑 및 세척단가 포함여부 획인 4.중점관리사항에 대한 상세위치 그림추가 【대치교】 1.신축이음장치 교체 필요성 검토 2.상태평가점수 환산결함도 점수 재확인 필요 【영동3교】 1.슬래브 하단 이격부 조속한 보수공사 필요 수록 【삼성교】 1.국부적인 손상부위 보수보다는 전체적인 교면포장.방수가 필요함 【성내교】 1.구교 받침교체시 상부구조 손상방지에 따른 정밀시공 2.통합된 용어 사용(예:주형→거더)

❍ 용역명 : 대치교외 4개소 정밀점검 용역

위 원 명	검토의견	비교
안 승 수	【공통】 1.자료수집에 대한 분석내용 기술 2.부재명칭 통일필요(예:주형→거더, 받침장치→교량받침) 3.외관조사망도 손사및결함상태표기 【대치교】 1.A1,A2신축이음 전면교체 검토 【영동3교,삼성교】 1.바닥판 상면 열화파악을 위해 교면포장부위 코어채취 위치 선정과 열화부위 의견기술 필요 2. 교면 재포장은 바닥판 하면 외관조사와 연계하여 검토
유 제 천	【위례터널】 1.보고서에 참여기간은 개별참여 기간으로 산정 2.개략공사비 산출시 우선순위 통일 【삼성교】 1.P1 차수판 보수시 하면 빗물받이 설치 2.B등급 유지방안 강구 【영동3교】 1.일부 공사비가 누락된바 개략공사비 내역명기 유지보수 공사 근거 마련
김 두 석	【공통】 1.자료수집 및 분석철저 2.구조물 내구성 저하요인(콘크리트 철근노출, 박락)철저 조사 및 우선순위 보수토록 제시 3.망상균열의 원인규명과 적절한 보수.보강 및 신축이음 누수 유도대책 제시 4.보수보강 범위결정시 주변의 상태를 감안하여 제시 5.손상부위 근,원경 사진 첨부 6.공사금액 산정시 공법.자재,물량등 신중을 기할 것 7.신축이음부,배수구 주기ᅟᅥᆨ인 청소 실시토록 유지방안 기술

❍ 용역명 : 대치교외 4개소 정밀점검 용역

위 원 명	검토의견	비교
김 두 석	【대치교】 1.거더단부 콘크리트 파손부 조속한 보수방안 강구 【영동3교】 1.개포방향 슬라브이격 관련 보수보강 방안 제시할 것 2.켄티레버부 재하하중시 안전시설 설치방안 제시 3.슬래브 측면 누수원인 및 보수.보강 방안 제시 【삼성교】 1.포장부 망상균열과 슬라브 및 죠인트등 전반적인 연계 검토 및 원인규명과 보수보강방안 검토 2.거더측면 강선주변 균열발생구간 보수.보강방안 제시

3		조치의견

❍  자문위원이 제시한 의견을 용역수행 최종 보고서에 검토 반영토록

정밀점검용역 업체인 ㈜세안안전진단 및 (재)한국재난연구원에 통보

하여 용역수행에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 : 1. 자문위원 참석현황 및 사진 1부.

2. 자문위원 의견서 2부.끝.