문서번호	교량안전과-16547
결재일자	2017.9.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이우근		정회평	09/12 한유석
협 조
	주무관			김시련

잠실대교(북단-G, H램프)

강구조시설물 안전점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 09

안전총괄본부

(교량안전과)

잠실대교(북단-G, H램프)

강구조시설물 안전점검 결과 보고

잠실대교(북단-G,H램프) 강구조시설물 안전점검 결과 및 발견된 결함사항에 대한 조치계획을 아래와 같이 보고 드림

시설물 현황

잠실대교(북단-G램프 및 H-램프) 시설물 개요

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비고
	폭	연장
1종	7	38/67	광진구 자양동	교량안전과 (강구조교량팀)	DB-24	STB	'04.2.20	현대건설외 4개사

① 잠실대교 북단-G램프

(잠실대교 북단-G램프)	(G-램프 종단면도)

② 잠실대교 북단-H램프

(잠실대교 북단-H램프)	(H-램프 종단면도)

점검개요

점검일자 : 2017.9.5.(화)      ※ 집중점검과 병행하여 점검실시

점검구간 : 잠실대교

- 북단-G램프 : A1~P2~P6구간(STB 1~2열)

- 북단-H램프 : A1~P1~P6구간(STB 1~2열)

점 검 자 : 교량안전과(강구조교량팀) 이우근, 이제택

점검결과

잠실대교(북단-G, H램프)

- 강구조(용접) 분야

① 지점부 받침 및 거더단부 녹 발생 : 약 6개소

② 강박스 내부 도장박리 발생       : G-램프(4개소), H-램프(11개소)

- 일반 사항

① 비둘기 배설물 퇴적              : H-램프 지점부(P6) 1개소

② 강박스 외부 도막긁힘(차량 충돌) : H-램프 교량 하부(1개소)

조치계획

점검결과 발견된 결함사항은 금번 시행한 집중점검 결과에 반영하여 정비계획 수립 후 일괄 정비 시행.(강구조교량팀 시설물 담당자 조치)

붙 임 : 잠실대교(북단-G,H램프) 안전점검 결과 보고서 1부. 끝