문서번호	도로보수과-9833
결재일자	2017.9.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	도로보수과장
박종찬		정회곤	09/13 김권일
협조

노후포장도로정비공사(강서1구역) 책임감리 일일보고(9.12)

2017.09.12

강서도로사업소

(도로보수과)

분야별 건설사업관리기술자 업무일지

□ 성    명 :  박 효 근

□ 일    자 : 2017.  9.  12 (야간)

□ 근무시간 : 18 : 00 ~ (익일) 06 : 00

○ 업 무 수 행 사 항

주요업무수행내용

◇ 2017년 노후포장도로 정비공사 - 강서(22:00~익일06:00)

No	노 선	위 치	계획 [a]	금일작업량 면적[a]		전일작업 누계[a]	총 작업 누계[a]	작업내용	비고
1	안양천로	오금지하차도 ~고척지하차도	138	T5cm 중층	41.1	37.8	78.9	노후포장정비작업
2

지 시 사 항	조 치 사 항	비 고
○ 공사용 안내간판 및 노후포장공사 홍보 사전고시 ○ 교통안전시설설치 철저(보행자및차량유도) ○ 포장면 다짐 및 평탄성 관리 철저 ○ 기존포장 조인트부분 밀실 처리 ○ 작업시 최대한 민원(소음)이 최소화 하도록 기능공에게 작업 전 주지 철저	○ 공사관련 홍보 사전고시 확인(현수막외) ○ 교통안전시설 설치 및 차량통행 확인 ○ 포장면 평탄성 관리 및 다짐상태 적정 ○ 기존포장 조인트부분 밀실 처리 확인 ○ 작업시 최대한 민원(소음)이 최소화 기능공 교육실시 ※ 참고사항 -	(야간)

분야별 건설사업관리기술자:  박 효 근  (인)

건설사업관리 단계별 체크리스트

○ 공 사 명 : 노후포장도로 정비공사 - 강서

○ 점검위치 : 안양천로( 고척지하차도~오금지하차도앞 1,2차로)

○ 점검일자 : 2017.  09. 12

구 분	점검항목 및 내용	점검 결과
시 공 전	○ 공사시작 전 공사홍보 및 교통안내표지판, 공사안내현수막 설치여부	설치
	○ 차량유도신호수 및 장비유도 신호수 배치 여부	배치
	○ 일일 적정시공량 준수여부	준수
시 공 중	○ 표층 포설깊이(A-1기준: 포장 면으로부터 5cm)가 확보되었는지 여부	확보
	○ 평삭한 아스콘은 측시 반출 하는가 여부	반출
	○ 적정유재(RSC-4)를 적정량 균일하게 살포하는지 여부(택코팅 : 0.3~0.6/㎡)	적정
	○ 아스팔트 혼합물의 다짐(온도,장비,두께,횟수)은 규정된 기준에 적합한지 여부	적합
	○기존포장과의 쪼인트부분의 처리가 밀실한지 여부	적정
	○ 포장표면 상태 확인(평탄성 확인, 재료분리 및 블리딩 여부)	적정
시 공 후	○ 포장마무리 후 주변정리 및 청소 실시 여부	실시
	○ 포장표면의 온도가 60°C 또는 해당기관이정하는 온도까지 떨어진 이후 차량개방 여부	적정
	○ 6시 교통개방여부(굴착자와 복구자의 상이한 경우 철저한 원인 규명)	준수

사  진  대  지

공사명 : 노후포장도로 정비공사 – 강서                              2017.  9. 12

내용	교통표지설치 및 신호수배치	내용	평삭 및 폐기물처리
내용	평삭 깊이(5cm~10cm)	내용	유제살포(택 코팅)
내용	아스콘 도착온도 측정	내용	차량통행 전 아스콘 온도
내용	포장다짐 장비1	내용	포장다짐 장비2
내용	포장다짐 장비3	내용	포장완료