문서번호	교량안전과-21322
결재일자	2017.11.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기술점검팀장	교량안전과장
김대희		박영권	11/23 代오재영
협조

양평교 하반기 집중점검 결과 보고

2017. 11.

안전총괄본부

(교량안전과)

양평교 하반기 집중점검 결과 보고

(하반기 정기점검)

시설물의 안전관리에 관한 특별법 및 2017년 교량시설물 집중점검 계획에 의거 실시한 “양평교 하반기 집중점검(조단위)” 결과를 보고 드림

□ 관련근거

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조 및 동법 시행령 제6조

○ 2017년 교량시설물 안전점검 세부 추진계획(교량안전과-769호, ’17.1.12)

○ 양평교 하반기 집중점검 시행계획(교량안전과-20277호, ’17.11.9)

□ 점검대상 현황

구 분				제 원 및 현 황
교 량 명				양평교
설계하중				DB-24
준공년도(상류/하류)				1991년
본선	상부 구조	형 식		-Steel Box Girder : 480m -RC Slab : 75m
		교폭(차선)		20m~25.5m(4차선)
		연장		555m
	하부 구조	교대 형식	본체	역T형
			기초	강관파일기초
		교각 형식	본체	π형, T형
			기초	강관파일기초
신축이음장치				강핑거조인트
교 량 받 침				포트받침, 고력홍동받침, 탄성받침

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2017. 11. 16(목) 15:00~17:30

○ 점검구간 : 양평교 전구간

○ 점 검 자 : 총 9명

- 외부점검자 : 1명(유케이이엔씨 대표 유병률)

- 내부점검자 : 기술점검팀장 외 7명(강북 2, 강남 3, 기술점검팀 3)

○ 점검사진

점검실시전 단체 사진	신축이음 하부 점검

□ 점검결과 : 별첨

○ 구조적 안전성에 영향을 미치는 결함사항은 발견되지 않음

○ 국부적으로 보도부 난간 흔들림, 아스팔트 소성변형, 난간 연석 균열, 콘크리트 표면 열화 및 박리, 비둘기 배설물 퇴적, 거더 내부 조명 파손 등 총 18건이 적출되었음.

- 보수대상 : 교량지주판 지주고정 탈락 등 16건

- 주의관찰 : 누수 흔적 1건

- 타기관 조치대상 : 전기시설 파손 1건

□ 조치계획 및 행정사항

○ 금회 집중점검 결과, 적출된 사항은 ’17년도 강남일상유지보수공사로 정비 조치

○ 주의관찰 사항에 대하여는 지속적 관찰을 통해 이상 유무 확인

○ 타 기관 조치대상인 BOX 내부 점검등 부점등에 대해서는 해당 사업소(강서도로사업소 기전과)로 통보하여 보수 요청

○ 점검결과는 시설물정보관리시스템(FMS)에 입력 조치 완료

○ 외부전문가 점검수당(200천원) 지급

붙임 : 1. 양평교 하반기 집중점검 시행계획 1부.

2. 양평교 하반기 점검결과 및 조치계획 1부.

3. 외부전문가 자문의견서 1부.  끝