문서번호	교량안전과-22161
결재일자	2017.12.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강남일반교량팀장	교량안전과장
전재형		이홍재	12/06 한유석
협조

2014년 보라매고가 보수공사 최종하자검사 결과보고

2017. 12.

안전총괄본부

교량안전과

2014년 보라매고가 보수공사 최종하자검사 결과 보고

『2014년 보라매고가 보수공사』의 하자책임 만료기간이 도래함에 따라 최종하자검사를 시행하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		관련근거

□ “2017년 하자검사 시행계획” (교량안전과-787, 2017.1.13)

□『지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률』시행령 제70조 및 『동법』        시행규칙 제69조

□『지방자치단체 입찰 및 계약집행기준』 제13장 공사계약일반조건 제10절3

□ 준공시설물 하자관리 개선방안 보고 (행정2부시장 방침 제188호)

Ⅱ		하자검사 개요

□ 검 사 일 : ’17. 11. 22.(수) 15:00~

□ 검 사 자

시설물 담당자 : 전재형

시공사 관계자 : ㈜ 티코건설   현장대리인 박장규

준공시 감독자 : 서울시설공단 공사2처 박민현

- 외부전문가 : ㈜ 한국건설방재연구원  류진광 (‘17 보라매고가 정밀점검용역 수행업체)

□ 검사방법 : 도보 및 육안 근접점검에 의한 시설물 하자유무 판단

□ 검사대상

공 사 명 :  2014년 보라매고가도로 보수공사

시 공 사 :  ㈜ 포코건설 대표 홍성표

공사기간 : 2014. 6. 05. ~ 2014. 12. 21

하자 담보기간 : 2014. 12. 22. ~ 2017. 12. 21

교량명	공 사 내 용	준공금액 (천원)	비고
보라매 고가	방음벽 교체 : 1공구 (TYPE-A 428m) 2공구 (TYPE-B 1,113m, 감쇠기 설치 300m)	2,030,138
	바닥판, 교각 콘크리트 단면보수 :1,380㎡ 철근노출 단면보수 : 157㎡
	신축이음장치 교체 : (#160)1공구 좌완, 우안 P30 14.4m (#120)1공구 좌안 P25 14.4m (#80) 1공구 좌안 P34, P38, 2공구 P3 43.2m
	강재재도장(내부) : 1공구 우안 및 좌안 1,446㎡

Ⅲ		하자검사 결과

□ 방음벽 교체, 신축이음장치 교체, 강재 재도장구간은 확인결과

특이사항 없으나, 교각 단면보수부에 균열이 발생하고 박락이 일부

발견되었음.

□ 시설물별 세부 검사결과 : 붙임

Ⅳ		행정사항

□  하자보수내역을 시공사에 통보하여 착공계 제출후 보수 처리

붙임  1. 점검사진 1부.

2. 최종하자검사 조서 1부.

3. 하자위치 도면 각 1부.

4. 하자대상 사진 1부. 끝.