문서번호	교량안전과-22455
결재일자	2017.12.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강남일반교량팀장	교량안전과장
송시영		이홍재	12/08 代오재영
협 조

신정교  하반기 집중점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 12.

안전총괄본부

교량안전과

신정교 하반기 집중점검 결과 보고

시설물의 안전관리에 관한 특별법 및 2017년 교량시설물 안전점검 세부추진계획에 의거 실시한 신정교 집중점검(정기점검) 결과를 보고 드림

관련근거 : ‘17년 교량시설물 안전점검 세부추진 계획 (교량안전과-769호,2017.1.12)

점검시설 : 신정교

○규 모 : 폭 8.5~36m, 연장 705m ○형 식 : 프리플렉스, 강박스 ○준공년도 :’90.6(구교), ‘98.05(신교) ○설계하중/종별 : DB24/1종 ○안전등급 : B등급(‘16년 정밀점검)

점검개요

구 분		신정교	비고
점검일자		2017.11.21(화) 14:00
점검구간		상하부 전구간
점검참여자	계	14명
	교량안전과	강남일반교량팀(6),강북일반교량팀(4) 기술점검팀(4)
	외부전문가	시설물 주치의 이주호 - 구조기술사, 롯데건설 상무

주요 점검결과

○ P3 신축이음 후타재 파손, P5 후타재와 교면포장 접합부 아스팔트 파손, P3~P4 교면포장부 망상균열

○ 교량받침 부식 및 받침몰탈파손(A1,P3), 거더부 미세균열(P1), 슬라브 하면 백태(P5)

○ 램프A 거더부 외부 볼트 일부 부식 및 도장 일부 박리(A3)

○ 램프B 바닥판 하면 종리브 도장 박리(PL1)

○ 램프A,B 박스내부 2016년 도장부 양호

점검결과 조치계획

○ 점검결과 단순 지적사항은 일상유지보수공사로 정비

○ 2018년 시설물 정밀점검 시행 시 원인 및 조치 방안을 수립하여 보수조치토록 함

행정사항

○ 외부전문가 점검수당 20만원 지급

붙임  1. 집중점검 결과 보고(현황사진 포함) 3부

2. 외부전문가 의견서 1부.  끝.