문서번호	유물과학과-1316
결재일자	2017.12.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		유물과학과장	한성백제박물관장
정세리		이경자	12/26 이인숙
협조

고구려 고분벽화 모사도 보존처리 결과보고

2017. 12.

유물과학과

고구려 고분벽화 모사도 보존처리 결과보고

2017년 김영엽으로부터 기증받은 고구려 고분벽화 모사도 14점을 전시 및 연구자료로 활용하고 향후 안전하게 보관·관리하기 위해 보존처리하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ		사업개요

□ 사업기간 : 2017. 10. ~ 12.

□ 사업대상 : 고구려 고분벽화 모사도 14점

□ 사업내용 : 고구려 고분벽화 모사도를 보존처리(용역)하여 전시 및 연구자료로 활용하고 향후 안전하게 보관․관리

□ 계약방법 : 소액 수의계약

□ 소요예산 : 12,800,000(일천이백팔십만원)

Ⅱ		추진경위

□ 유물기탁의사 접수 및 실사                    : 2016. 08. ~ 09.

□ 기탁 유물 48점 인수인계                     : 2016. 09. 19.

□ 추가 기탁 유물 15점 인수인계                : 2017. 09. 12.

□ 기탁 유물 기증 전환                          : 2017. 09. 20.

□ 유물수집실무위원회                           : 2017. 09. 25.

□ 유물평가위원회 개최                          : 2017. 09. 26.

□ 외부 보존처리 의뢰 및 계약                   : 2017. 10. 16.

□ 고구려 고분벽화 모사도 보존처리 진행         : 2017. 10. ~ 12.

Ⅲ		사업내용

□ 보존처리 대상

○ 2017년 김영엽 기증 고구려 고분벽화 모사도 63점 중 우선 보존처리 대상 14점 선정

○ 약수리 고분 4점, 진파리 1호분 5점, 진파리 4호분 4점, 호남리 사신총 1점

□ 작업과정

처리 전 상태조사	⇨	잉크테스트	⇨	클리닝(건식, 습식)	⇨
해체	⇨	구배접지 제거	⇨	결손부 보강	⇨
1차 배접	⇨	자연건조	⇨	사방 날개띠 부착	⇨
꺾임 방지띠 부착	⇨	2차 배접	⇨	건조	⇨
색맞춤	⇨	재단	⇨	유물 운송

□ 세부내용

○ 모사도 바탕은 화선지로 되어있으며, 한지(닥지)를 사용하여 2회 배접한 후 액자로 장황하여 보관하다 현재는 액자에서 분리된 상태

○ 액자의 화판 배접에 사용된 종이는 기계펄프지로 섬유가 짧고 종이가 두꺼워 바탕지에 비해 유연성이 없으며 농도가 짙은 접착 풀로 배접한 것으로 보이기 때문에 상대적으로 약한 모사도 바탕은 손상을 받게 됨.

○ 오랜 시간이 흐르면서 꺾임이 발생되고 꺾인 부분은 표면의 마모로 인해 채색이 바락되거나 찢기는 등 2차 손상이 옴.

○ 처리 전 잉크테스트 결과, 번짐 현상이 없어 건식클리닝과 습식클리닝을 진행함.

○ 작품 가장자리에 둘러져 있는 회장비단, 기계펄프지, 2차 배접지를 제거하고 작품 보강작업을 실시함.

○ 보존처리 재료는 발선과 두께가 바탕지와 유사한 화선지를 메움제로 사용하고, 한지(닥지), 소맥전분풀을 이용하여 배접함.

○ 결손부를 보강하고 1차 배접한 후 가장자리 약 3cm 정도의 날개띠를 둘러 취급 시 올 수 있는 외부의 인위적 손상으로부터 작품을 보호할 수 있도록 함.

○ 접혀져 마모되었던 부분과 찢어진 부분은 꺾임방지 띠를 부착하여 보강하고 2차 배접 후 건조판에 부착하여 평판건조를 실시함.

○ 표면이 마모되어 채색이 박락된 부분은 색맞춤하여 이질감을 줄이고 추가 손상을 예방함.

□ 작업모습

처리전 상태 1(꺽임, 주름)	처리전 상태 2(표면 마모)	처리전 상태 3(찢김)
잉크테스트	건식크리닝	습식크리닝
회장비단 제거	기계펄프지 제거	구배접지 제거

결손부 보강	1차 배접	자연건조
사방 날개띠 부착	꺾임방지 띠 부착	2차 배접
건조판 건조	색맞춤	재단

Ⅳ		향후계획

□ 고구려 고분벽화 모사도 조사연구 사업       : 2018. 1. ~ 2018. 7.

□ 고구려 고분벽화 모사도 추가 보존처리       : 2018. 1. ~ 2018. 12.

붙임 : 고구려 고분벽화 모사도 보존처리 계획 1부.  끝.