문서번호	보존과학과-31
결재일자	2018.1.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	보존과학과장	학예연구부장		서울역사박물관장
문선영	양필승	박현욱		01/05 송인호
협 조
	경영지원부장		송임봉
	유물관리과장		한은희

2017년 4/4분기 유물 재질 분석 결과 보고

2018. 1.

서울역사박물관

보존과학과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

2017년 4/4분기 유물 재질 분석 결과 보고

2017년도 4/4분기 소장유물 및 전시․유물관리․보존처리 등 박물관 사업 관련 유물 11점에 대한 재질분석을 실시하고 그 결과를 보고함

Ⅰ		사업개요

○ 사업기간 : 2017. 10. ～ 12.

○ 사업내용

- 박물관 소장유물 및 박물관 사업 관련 유물 재질 분석

- 서울역사유물관리시스템 보존관리 유물 분석 자료 등록

- 분석용 물품 구매 및 장비 유지 관리

○ 사 업 비 : 금8,000천원

Ⅱ		추진실적

○ 추진계획 및 추진결과

구분	세부추진공정	추진계획	추진결과	추진상황
1분기	소장 유물 재질 분석	소장 금속유물 6점 재질분석	반합(운104) 등 2건 6점	【2017년 추진 목표】 - 소장유물 및 박물관 사업 관련 유물 재질분석 50점 - 시스템 자료 등록 100점 【2017년 추진 완료】 - 소장유물 및 박물관 사업 관련 유물 재질분석 54점 - 시스템 자료 등록 103점
	박물관 사업 관련 유물 재질 분석	금속유물 보존처리 사업 관련 유물 4점 재질분석	동곳(서3339) 등 4건 4점
		유물 등록 사업 관련 유물 1점 재질분석	산가지(서기6314) 1건 1(26)점
		의정부터 발굴 사업 관련 토기 2점 재질분석	와편(가168) 등 2건 2점
	분석용 물품 구매 및 장비 유지관리	분석용 물품 1차 구매	액체질소가스 구매

작 성 자	학예연구부장 : 박현욱 ☎724-0138, 보존과학과장 : 양필승 ☎0173, 담당 : 문선영 ☎0174

구분	세부추진공정	추진계획	추진결과	추진상황
2분기	소장 유물 재질 분석	소장 금속유물 10점 재질분석	반합(운106) 등 2건 10점
		소장 서화유물 1점 재질분석	이조년초상(서17312) 1건 1점
	박물관 사업 관련 유물 재질 분석	금속유물 보존처리 사업 관련 유물 2점 재질분석	형제상회간판(서기5087) 등 2건 2점
		지류유물 보존처리 사업 관련 유물 1점 재질분석	경복궁도(서3339) 1건 1점
3분기	소장 유물 재질 분석	소장 금속유물 15점 재질분석	합(운18) 등 8건 15점
		소장 서화유물 1점 재질분석	유중악초상(서45294) 1건 1점
	유물관리시스템 분석자료 등록	소장유물 68점 분석자료 등록	본궁명탕기(운57) 등 21건 68점
	분석용 물품 구매 및 장비 유지관리	분석용 물품 2차 구매	액체질소가스 구매
4분기	소장 유물 재질 분석	소장 금속유물 6점 재질분석	잔대(서17365) 등 5건 6점
		소장 서화유물 1점 재질분석	초상화(사31625) 1건 1점
	박물관 사업 관련 유물 재질 분석	목제유물 보존처리 사업 관련 유물 4점 재질분석	죽흑칠설합(서23671) 등 1건 4점
	유물관리시스템 분석자료 등록	소장유물 35점 분석자료 등록	면기(운42) 등 24건 35점
	분석용 물품 구매 및 장비 유지관리	분석용 물품 3차 구매	전기접점세정제 등 25종 구매

Ⅲ		분석대상 및 방법

○ 분석대상 : 잔대 등 7건11점

연번	유물번호	유물명	시대	시료				관련사업
				대상	상태	채취위치	수량
1	서17365	잔, 잔대	1910~1920	금속	본체	-	2	소장유물 재질분석
2	서17366	잔대	1910~1920	금속	본체	-	1
3	서17367	잔대	1910~1920	금속	본체	-	1
4	서17368	잔대	1910~1920	금속	본체	-	1
5	서17369	잔대	1910~1920	금속	본체	-	1
6	서31625	초상화	1912	서화	본체	-	1
7	서23671	죽흑칠설합	일제강점기	목제	본체	-	4(24)†	목제유물 보존처리
총 7건 11점

†유물수량은 합1점, 서랍3점으로 총4점이나 시료는 금속17점, 안료7점으로 총24점.

○ 분석기기 및 분석조건

분 석 기 기	분 석 조 건
이동형 X선 형광분석기 (ArtTAX, Röntec)	전압 50㎸, 전류 600㎂, 분석시간 100s(금속) / 200s(안료), 콜리메이터 직경 0.65㎜
주사전자현미경-에너지분산분광기 (JSM-6460LV, Jeol)	전압 20㎸, 진공모드 HV(무기물) / LV(유기물), 작업거리 10㎜ 스팟크기 50~60
푸리에변환-적외선분광분석기 (Hyperion 2000-Vertex 70, Bruker)	Ge ATR, 분해능 4㎝-1, 스캔횟수 100
디지털 현미경 (DG-3, Scalar)	확대배율 ×100
색도계 (CM-2600d, Minolta)	측정경 3㎜, 관찰시야 10°, 광원 D65

○ 분석방법

분석 전 상태조사 및 분석 시료 선정

- 분석 전 유물 사진촬영, 상태조사 후 분석위치 선정

시료 제작 및 시료 확대 관찰

- 시료 채취 없이 분석 가능한 것은 직접 분석

- 미량의 박락 편이 있는 경우 수지시편 제작

- 디지털현미경 및 색도계 이용해 시료 관찰

무기물 성분 분석

- XRF 및 SEM-EDS를 이용한 정성․정량분석

유기물 성분 분석

- FT-IR을 이용한 정성분석

분석 결과 해석 및 정리

- 문헌조사 및 분석 데이터 종합 해석

- 분석 기록 카드 및 대장 정리

Ⅳ		분석결과

연번	유물번호	유물명	분석위치(시료)		주성분	결과해석
1	서17365	잔, 잔대	① 잔	본체	Ag(Cu)	은(≒98%)
				굽	Ag	은(≒99%)
			② 잔대	본체	Ag(Cu)	은(≒98%)
2	서17366	잔대	본체		Ag(Cu)	은(≒98%)
3	서17367	잔대	본체		Sn,Pb,Sb	백납(Sn-Pb-Sb≒91-5-4)
			굽		Sn,Pb,Sb	백납(Sn-Pb-Sb≒90-6-4)
4	서17368	잔대	본체		Sn,Pb,Sb	백납(Sn-Pb-Sb≒90-6-4)
			굽		Sn,Pb,Sb	백납(Sn-Pb-Sb≒90-6-4)
5	서17369	잔대	본체		Sn,Pb,Sb	백납(Sn-Pb-Sb≒93-3-4)
			굽		Sn,Pb,Sb	백납(Sn-Pb-Sb≒94-3-3)
6	서31625	초상화	전면 안료	흑색	-	먹
				백색	Pb	연분
				황색	As	석황
				적색	Fe/Hg	석간주/주사
				녹색	Ba,As,Cu	에메랄드그린(바라이트 포함)
				청색	-	청색유기안료
7	서23671	죽흑칠 설합	① 합	자물쇠형 경첩	Cu(Au)	금동(동제금도금) - 앞바탕
					Cu	동 - 뒷면 못3, 걸쇠1
					Cu,Zn	황동(7-3) - 앞바탕 못, 손잡이, 손잡이 장식, 뒷면 못1, 못2, 걸쇠2
				약과형 경첩1	Cu(Au)	금동(동제금도금) - 본체
					Cu	동 – 우측 못3~5
					Cu,Zn(Sn,Pb)	Sn과 Pb이 미량(≒2%) 혼합된 황동(7-3) - 앞쪽 못1, 못2
				약과형 경첩2	Cu(Au)	금동(동제금도금) - 본체
					Cu	동 – 우측 못4~5
					Cu,Zn(Sn,Pb)	Sn과 Pb이 미량(≒2%) 혼합된 황동(7-3) - 앞쪽 못1~3
				귀장식1	Cu,Zn(Sn,Pb)	Sn과 Pb이 미량(≒2%) 혼합된 황동(7-3)
				귀장식2	Cu,Zn(Sn,Pb)	Sn과 Pb이 미량(≒3%) 혼합된 황동(7-3)
				거멀 감잡이	Cu,Zn(Sn,Pb)	Sn과 Pb이 미량(≒3%) 혼합된 황동(7-3)
				상부 금속 띠	Cu,Zn(Sn,Pb)	Sn과 Pb이 미량(≒2%) 혼합된 황동(7-3)
				대나무 문양안료	Au,Hg	금 - 황칠
					Ag	은 - 흑칠
					Fe,Br	옻칠로 추정되는 흑색유기안료 - 바탕 흑칠
				바닥흑칠	Fe,Br	옻칠로 추정되는 흑색유기안료
			② 서랍 -상	손잡이	Cu,Zn(Sn,Pb)	Sn과 Pb이 미량(≒4%) 혼합된 황동(75-25)
				바탕흑칠	Fe,Br	옻칠로 추정되는 흑색유기안료
			③ 서랍 -중	손잡이	Cu,Zn(Sn,Pb)	Sn과 Pb이 미량(≒3%) 혼합된 황동(75-25)
				바탕흑칠	Fe,Br	옻칠로 추정되는 흑색유기안료
			④ 서랍 -하	손잡이	Cu,Zn(Sn,Pb)	Sn과 Pb이 미량(≒4%) 혼합된 황동(75-25)
				바탕흑칠	Fe,Br	옻칠로 추정되는 흑색유기안료
총 7건 11점

○ 금속 분석–잔, 잔대, 죽흑칠설합

<잔과 잔대 – 은으로 확인>

서17365 -‘京城漢?濟堂七週年紀念盞贈’, ‘信行’ 명문			서17366

<잔대(서17367) – 백납으로 확인>

전체	내면 - ‘功勞’ 명문		굽바닥 - ‘表彰’, ‘ 山懸謹?’ 명문

<잔대(서17368-左, 17369-右) – 백납으로 확인>

전체		내면- 매화나무 문양, 외면 - ‘府制施行二十五周年記念京城府贈’, 굽바닥 - ‘本錫, 繼’

□ 잔, 잔대

- 서17365는 외면에 '京城漢○濟堂七週年紀念盞贈'이 음각으로 새겨져 있으며, 저부에 '信行'이 새겨져 있는 낮은 굽이 달려 있는 잔과 굽바닥에 ‘壽訓’ 이라는 명문이 있고 꽃잎 형태의 낮은 굽이 달려 있는 잔대로 구성되어 있음. 서17366은 꽃잎 형태로 낮은 굽이 달려 있으며, 내면에 화접문이 새겨져 있음. 모두 놋쇠로 추정하고 있음.

- 서17367은 낮은 굽이 달려있는 원형의 잔대로 은색을 띰. 내면 중앙에 상호 표기 속에 '功勞', 외면에는 '表彰', 굽바닥에 □안에 ‘山縣謹○’가 적혀 있음.

- 서17368과 서17369는 모두 내면에 매화나무, 외면에 ‘府制施行二十五周年記念京城府贈’, 굽바닥에 ‘本錫’, 바로 옆 □안에 ‘繼, 당초문’이 위와 아래에 새겨져 있음.

- 서17365~6은 주성분이 Ag인 98%이상의 은제로 확인되었고, 서17367~9는 모두 백납으로 Sn-Pb-Sb의 함량비가 90~94 : 3~6 : 3~4로 확인됨. 특히 굽바닥에 ‘本錫’이란 명문이 있는 서17368~9는 주재료가 주석인 것이 확인됨. 백납은 식기, 장식품 등에 은대용품으로 사용하는Sn-Pb-Sb 합금으로 일반적인 조성은 70~90 : 0~30 : 0~14이고, 식기로는 Pb과 Sb이 적게 포함되어 있는 것이 좋음.

□ 죽흑칠설합

<죽흑칠설합 외부(左), 내부(右)>

②→

←③

④→

⑤→

⑥

↓

↑

⑦

⑨

↘

←⑧

<자물쇠형 경첩 앞면(左), 뒷면(右) 분석위치>

- 합의 앞면 자물쇠형 경첩과 약과형 경첩 2개는 모두 주성분이 Cu, Au, Hg인 금동(동제금도금)으로 확인됨

- 경첩 고정에 사용된 못과 부속 중 일부(자물쇠 경첩에서 앞바탕 뒤쪽 못과 걸쇠 각1개, 2개의 약과형 경첩 우측면에 사용된 못 5개)만 동제로 확인되었고, 그 외 귀장식 2개, 거멀감잡이 8개, 상부에 두른 띠 1개, 3개의 서랍 손잡이(고리, 연결부, 바탕 포함)와 이들의 고정에 사용된 못은 모두 Sn과 Pb이 미량(≒2~4%) 혼합된 7-3황동으로 확인됨.

○ 안료 분석 – 초상화, 죽흑칠설합

□ 초상화

- 견본채색으로 정자관을 쓰고 심의를 입은 정면을 향한 남성좌상을 그린 것으로 대상인물이 누구인지 알 수 없음. 다만 화면 좌측상단에 '壬子秋七月下澣從二品前定山郡守蔡石芝冩' 라고 씌어있어 임자년(1912년) 7월에 채용신(1850~1941, 63세)이 그린 것임을 알 수 있음.

<초상화 전면>

- 심의 깃, 조대, 부채 등 화폭의 일부채색이 박락되어 있고, 조대 묶음부와 끝부분은 가칠되어있음. 또한 변아의 푸른색이 화면에 이영되어 있고, 표구한 변아가 들떠 화면과 일부 분리되어 있음.

- 전면 안료를 흑, 백, 황, 적, 녹, 청색으로 나누어 분석한 결과 먹, 연분, 석황, 석간주, 주사, 에메랄드그린(중정석 포함), 청색유기안료를 사용한 것으로 추정됨.

- 눈과 심의, 화문석에서 배채가 확인되었고, 정자관 위부분 등 바탕에서 Pb이 검출되어 바탕채색으로 연분 사용이 추정됨.

- 상축 족자고리는 모두 양은으로 확인됨.

- 전면 안료 분석 결과

연번	색상	색상이름	분석위치	주성분	추정안료	현미경	색도
							L	a	b
1	흑	black1	정자관	Pb,As/Br,Fe,K,Ca	먹	전	48.66	0.71	13.77
2		black2	정자관	Pb,As/Fe	먹	전	32.65	-0.96	5.08
3		black3	망건	Pb/As,Fe,Br,Ca,K	먹	전	29.96	0.96	3.36
4		black4	망건	Pb,As,Cu/Fe,Br,Ca,Ba,K	먹	전	30.22	-0.19	2.75
5		black5	홍채	Pb,As/Fe	먹	전	-	-	-
6		black6	동공	Pb,As/Fe	먹	전	-	-	-
7		black7	화문석	Pb,As,Fe/Cu,Br,Ca	먹	전	33.54	0.38	1.98
8		black8	좌측 문자	Pb,As/Fe,Br,Ca,Ba,K	먹	전	-	-	-
9	백	white1	눈	Pb,As	연분,석황	배	-	-	-
10		white2	수염	Pb,As/Ca,Fe	연분	전	-	-	-
11		white3	심의 깃	Pb/As	연분	전	84.48	0.96	9.48
12		white4	심의 깃(전채탈락)	Pb/As	연분	배	79.72	2.81	14.29
13		white5	부채	Pb/Ca,As	연분	전	77.85	1.18	2.63
14		white6	부채(전채탈락)	Pb/Fe	연분	배	77.46	3.24	19.95
15		white7	화문석	Pb,As	연분	전	-	-	-
16	황	brown1	볼	Pb,As/Fe	석황	전	54.38	12.50	25.42
17		brown2	귀 선	Pb,As/Fe	석간주	전	48.55	11.89	23.17
18		brown3	심의	Pb/Fe,As	석간주,석황	배	70.87	5.78	25.12
19		brown4	심의 주름	Pb/As,Fe	석황,석간주	전	55.85	4.85	23.78
20		brown5	부채	Pb/As,Fe	석황,석간주	전	-	-	-
21		brown6	화문석	Pb,As	석황	배	-	-	-
22		brown7	화문석(전채탈락)	Pb,As/Ba,Cu,Fe	석황	배	59.77	6.91	22.70
23	적	red1	눈	Pb,As/Fe	석간주	전	-	-	-
24		red2	입술	Pb,As/Fe	석간주	전	48.96	13.68	17.44
25		red3	인장	Hg,Pb/As,Fe	주사	전	-	-	-
26	녹	green1	화문석 상단 테두리	Ba,Pb/As,Sr,Cu	에메랄드그린(바라이트)	전	58.17	-9.64	13.22
27		green2	화문석 하단 테두리	Ba,As,Pb/Cu,Sr	에메랄드그린(바라이트)	전	52.19	-12.85	15.01
28	청	blue1	눈	Pb/As,Ba,Fe	청색유기안료	전	-	-	-
29		blue2	조대(가칠)	Pb,Ba,As/Cu,Fe,Sr	청색유기안료	전	52.51	-10.78	-0.27
30		blue3	조대	Ba,Pb/As,Sr,Cu	청색유기안료	전	46.67	-6.60	-6.48
31		blue4	조대(가칠)	Pb,Ba/As,Cu,Fe,Sr	청색유기안료	전	52.01	-10.03	0.89
32		blue5	조대(가칠)	Ba,Pb,As/Cu,Sr,Fe	청색유기안료	전	53.70	-10.96	5.99
33	바탕	ground1	정자관 위	Pb,As/Br,Fe,Ca,K,Cu	연분	전	64.00	3.40	20.52
34		ground2	깃 옆	Pb/As,Ca,Fe,Br	연분	전	63.63	5.05	22.11
35		ground3	화문석 위	Pb/As,Ba,Fe,Br	연분	전	63.13	3.85	21.15
36		ground4	화문석 위	Pb,Ba/As,Br,Fe,Ca	연분	전	59.95	4.46	22.47
37	변아	frame1	상단 청색 변아	Pb,As,Ca,Br,Ba/Fe,Zn	연분	_	26.87	-2.08	-17.74
38		frame2	하단 청색 변아	Pb,Ba/Zn,As,Br	연분	_	25.43	-1.46	-13.57
39		frame3	좌측 미색 변아	Br,Pb,Ca,Fe,K/Ba	_	_	67.61	6.70	25.22
40		frame4	우측 미색 변아	Br,Ba,Ca,Fe/Pb,K,As	_	_	71.11	6.45	25.25
41	고리	ring1	금속 연결고리(좌)	Cu,Ni,Zn(66-17-15)	양은		39.07	-17.06	10.29
42		ring2	금속 못(좌)	Cu,Ni,Zn(65-17-16)	양은		-	-	-
43		ring3	금속 화문(좌)	Cu,Ni,Zn(65-14-21)	양은		41.84	-3.14	-6.66
44		ring4	금속 연결고리(우)	Cu,Ni,Zn(65-17-15)	양은		-	-	-
45		ring5	금속 못(우)	Cu,Ni,Zn(65-16-16)	양은		64.73	-2.60	6.80
46		ring6	금속 화문(우)	Cu,Ni,Zn(66-14-20)	양은		59.57	8.24	28.93

□ 죽흑칠설합

- 합의 경우, 종이를 바른 바닥면을 포함한 전, 후, 좌, 우 4면을 흑색으로 칠하고, 바닥을 제외한 나머지 4면에는 황색과 흑색을 이용해 대나무를 그려 넣었음. 상, 중, 하 3개의 서랍은 모두 흑색 칠을 하였음.

- 각 해당 칠을 색상별로 나누어 살펴본 결과, 합과 서랍의 바탕 흑색은 옻칠과 같은 유기성 물질로 추정되었고, 황색은 금과 수은을 혼합한 아말감, 흑색은 은으로 확인됨.

Ⅴ		유물관리시스템 유물 분석 자료 등록

❍ 2017년 유물 분석 자료 35점 2차 등록 완료

- 면기(운42) 등 소장유물 24건 35점

❍ 전체 등록자료 목록(붙임 참고)

Ⅵ		평가

❍ 4분기에 금속 6점, 서화 1점, 목제 4점 등 2017년도 소장유물 52점의 분석을 완료하여 분석목표 수량인 50점을 초과 달성함.

❍ 유물관리시스템 내 분석자료 등록은 2차 35점을 포함해 총103점을 등록 완료함으로써 2017년도 목표 수량인 100점을 초과 달성함. 이와같이 2014년부터 시작한 기존 자료 등록 작업이 올해 모두 완료됨으로서 앞으로는 매년 분석 자료만 등록 예정임.

❍ 또한 유물 재질 분석결과와 상이한 소장유물 등록 자료 92점에 대해서는 유물관리부서에 별도의 과학적 분석 자료를 제공하여 소장유물의 객관적 가치 평가와 효과적인 유물관리에 기여함.

붙임 : 2017년 유물관리시스템 분석자료 등록 목록 1부.  끝.