문서번호	교량안전과-4604
결재일자	2018.3.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이우근		정회평	03/19 한유석
협 조
	강남일반교량팀장			이홍재
	★주무관			송시영

신정교(램프-A 및 램프-B)

강구조시설물 안전점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 03

안전총괄본부

(교량안전과)

신정교(램프-A 및 램프-B)

강구조시설물 안전점검 결과 보고

신정교(램프-A,B) 강구조시설물 안전점검 결과 및 발견된 결함사항에 대한 조치계획을 아래와 같이 보고 드림

시설물 현황

신정교(램프-A 및 램프-B) 시설물 개요

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비고
	폭	연장
1종	8.5	90/80	양천구 신정동	교량안전과 (강남일반교량팀)	DB-24	STB (램프)	'90.6.30	풍림산업

① 신정교 램프-A

(신정교 램프-A 사진)	(신정교 종단면도)

② 신정교 램프-B

(신정교 램프-B 사진)	(신정교 종단면도)

점검개요

점검일자 : 2018.3.14(수)

점검구간 : 신정교

- 램프-A : P9~PR1~PR2~A구3간(STB 1열)

- 램프-B : P9~PL1~A4구간(STB 1열)

점 검 자 : 교량안전과(강구조교량팀) 이우근, 이제택

점검결과

신정교(램프-A, 램프-B)

- 강구조(용접) 분야

① 강박스 외부 도장박리 및 부식(녹 발생) : A-램프(5개소), B-램프(3개소)

② 보강재 등 용접누락            : 4개소(램프-B구간)

※ 시공당시 용접이 누락된 것으로 현상태에서 지속관찰 후 향후 강박스 내부 다른 공종 보수 진행시 병행하여 용접 바람(2차 부재 임)

- 일반 사항

① 지점부(거더단부) 토사퇴적      : A-램프(A3지점)

② 신축이음하부 거더단부 쓰레기(옷) 적치 : B-램프(A4 지점, 협소구간)

③ 빗물받이 쓰레기 퇴적(내측)      : B-램프(A4 신축이음하부)

조치계획

점검결과 발견된 결함사항에 대하여 정비계획 수립 후 일괄 정비 시행.(강남일반교량팀 시설물 담당자 조치)

붙 임 : 신정교(램프-A,B) 안전점검 결과 보고서 1부. 끝