투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	수신자참조
(경유)
제목	시험결과 통보 *****************

1. 서울특별시 건설공사 품질관리 등에 관한 조례』제12조(품질관리 현장확인 기동반 운영)와 관련입니다.

2. 우리 시험소에서 현장에서 사용하는 자재의 적정성 확인을 위해 귀 본부 소관 현장인*****************의 자재를 2018. 7. 26. 채취하여 시험한 결과 부적합 사항이 발생되어 아래와 같이 알려드리니

3. 시공사에서는 품질기준 미달자재에 대하여 현장 외 반출조치하여 주시고(반출사진, 수불부 정리 등), 반출조치에 따라 다시 반입되는 자재는 공인시험기관의 시험성적서를 확인하여 반입하여 주시기 바라며,

4. 감리사에서는 조치사항을 확인하여 조치결과를 발주기관(도시기반시설본부 토목부)에 제출하여 주시기 바랍니다.

5. 발주기관에서는 조치결과를 확인 후 조치결과서와 부적합 자재의 생산업체명(주소, KS인증번호 포함)을 2018. 9. 3.까지 우리시험소로 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 시료 종류 : 철근 SD400 16, 19, 25, 29mm

나. 시험 결과 : 붙임 성적서 참조

- 시험기준 부적합 내용 : 철근SD400 25mm (항복강도)

붙  임 : 시험성적서 1부.   끝.

	서울특별시품질시험소장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장),동부간선도로 확장공사 2공구 (현장대리인, 책임감리원)
주무관	김태묵		품질지도과장	김재승		품질시험소장	08/03 한민희
협조자
시행	품질지도과-1342	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131(우면동 15)	/	http://quality.seoul.go.kr
전화	02)513-4631	/전송	02)513-4638	/		/	부분공개(3)