투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	상온아스콘 품질시험 결과보고

우리 사업소 시설물 유지보수(직영)에 필요한 상온아스콘을 구매하고 샘플 채취 후 서울특별시 품질시험소에 시험 의뢰한 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 건    명 : 상온아스콘 품질시험 결과 보고

2. 납품업자 : 흥진산업개발

3. 제 품 명 : 상온아스콘(도로보수용 상온역청혼합물)

4. 시험기관 : 서울특별시 품질시험소 토질재료시험과

5. 접수번호 : 아—587(2018-1221)

6. 성적서번호 : 2018-토지재료시험과-3251

7. 시험결과 : 기준치 적합

시험항목	단 위	성 적	기 준	비 고
안 정 도	N	4237	2500이상
공 극 율	%	9	3～15
흐 름 값	1/10㎜	39	20～40
수침잔류안정도	%	91	75이상

붙 임 : 시험성적서 2부.  끝.

주무관	김원도		주무관	신동헌		시설보수과장	08/06 권태선
협조자
시행	시설보수과-3279	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3284-5468	/전송	836-3093	/	sanbon1004@seoul.go.kr	/	대시민공개