문서번호	수도자재관리센터-16536
결재일자	2018.9.4.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		공사자재관리팀장	소장
송용현		代윤승욱	09/04 윤종민
협조

공사용자재 입고검사 결과 보고 【대형80-대광주철(주)】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 09.

수도자재관리센터

공사용자재 입고검사 결과 보고

공사용자재 제수밸브용 원형받침 철개 등 납품건에 대한 입고검사 결과 임.

□ 계약내역

건 명	계약내역 (수량 및 규격)	계약금액 (천원)	계약일자 (납품기한)	계약 업체
제수밸브용 원형받침 철개 외 3종 구매 (대형80)	1,420조 (D648mm×H250mm)	439,422	2018.06.22. (2018.08.31.)	대광주철(주)

□ 검사개요

○ 검사일자 : 2018.07.27.(금)출장(공장)검사, 08.10.(금)입고검사(3회)

○ 검 사 자 : 지방공업서기 송용현

○ 검사내용 : 정하중시험(출장), 규격·외관검사, 중량검사 등

○ 입고내역 : 대형80(4회 분할납품)

발주건	품 명	규 격	단위	계약 수량	납 품 내 역					비고
					납품량 및 납품일				잔량
					1회 (07/30)	2회 (08/10)	3회 (08/20)	4회 (08/27)
대형80	제수 밸브용 원형받침	D648mm× H250mm	조	1,100	560	245	100	195	-	납품 완료 (08.27)
	퇴수 밸브용 원형받침	D648mm× H250mm	조	175	-	-	175	-	-
	제수 밸브용 사각받침	D648mm× H250mm	조	135	-	-	135	-	-
	퇴수 밸브용 사각받침	D648mm× H250mm	조	10	-	-	10	-	-
	계		조	1,420	560	245	420	195

□ 검사결과

발주건	품 명	규 격	단위	납품량	샘 플 량 (공인)	규격· 중량 검사	기계적 성질 (공/자)	구상 화율 (공/자)	재료 시험 (공/자)	검사 결과
대형80	제수 밸브용 원형받침	D648mm× H250mm	조	1,100	5	17	성적서 확인	성적서 확인	성적서 확인	적합
	퇴수 밸브용 원형받침	D648mm× H250mm	조	175	1	3	성적서 확인	성적서 확인	성적서 확인	적합
	제수 밸브용 사각받침	D648mm× H250mm	조	135	-	3	성적서 확인	성적서 확인	성적서 확인	적합
	퇴수 밸브용 사각받침	D648mm× H250mm	조	10	1	2	성적서 확인	성적서 확인	성적서 확인	적합
	계			1,420

○ 검사대상 품목에 대하여 규격·중량검사, 외관검사 등 직접 확인한 결과 적합함(검사표 첨부)

○ 공인·자체성적서 확인한 결과 적합함.

○ 납품업체(출장), 정하중시험 결과 적합함.

□ 보고자 의견

○ 출장(공장)검사, 입고검사 결과 검사기준에 적합하므로 납품 처리코자 함.

붙임 : 검사자료 각 1부. 끝.