문서번호	교량안전과-16545
결재일자	2018.9.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강북일반교량팀장	교량안전과장
배상현		손창익	09/19 代박동욱
협조
	주무관		김태형

일상유지보수공사 작업지시 검토보고

【두무개다리고가】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 9

교량안전과

(강북일반교량팀)

일상유지보수공사 작업지시 검토보고

2017년 시행한 『두무개다리고가 정밀점검용역』 결과 1,2순위 보수 항목에 대한 일상유지보수공사 작업지시 검토 보고임.

□ 관 련 근 거

□ 2017 워커힐고가외 4개소 안전진단 및 정밀점검용역(두무개다리고가)

□ 2017년 정밀점검 용역 결과

□ 두무개다리에 대한 정밀점검 결과 안전등급은 "B"등급으로 평가되었다. 금회 정밀점검 결과, 교량의 전반적인 상태는 양호하나, 중ㆍ장기적인 내구성 확보를 위해 부분적인 보수가 요구됨

□ 금회 작업지시 내용

□ 시설물명 : 두무개다리고가

□ 보수구간 : 슬래브 하면 및 좌,우 측면부(보수 1,2순위)

□ 보수내용 : 콘크리트 열화 및 탈락 단면보수, 균열보수

□ 개략 소요금액 : 39백만원

□ 주요 현황사진

벽체부 콘크리트 탈락	슬래브 하면 보수재 들뜸, 균열

□ 세부 작업요청 내역

연번	세부위치	공 종	규 격	수량	단위	작업방법		작업조건		비고
						인력	기계	주간	야간
1	교량 하부 F1~F30	콘크리트 표면처리	야간,인력, 그라인딩 작업	149.1	㎡		◎		◎	신규
2	교량 하부 (표면보수,단면보수구간)	고압물세척	야간	155.5	㎡		◎		◎	신규
3	하부 F1~F30 (좌측벽체,아치부)	콘크리트 표면보수	벽체,야간, 고가차 사용	5.6	㎡	◎			◎	신규
4	교량 하부F9~F30 (바닥판하면)	콘크리트 표면보수	천정,야간, 고가차 사용	143.5	㎡	◎			◎	신규
5	교량 하부F1~F25 (시,종점 우측아치)	콘크리트 열화면 제거	기계(착암기) 20mm,야간	2.4	㎡		◎		◎	신규
6	교량 하부 F3~F51 (좌,우측 벽체)	콘크리트 열화면 제거	기계(착암기) 30mm,야간	4.0	㎡		◎		◎	신규
7	교량 하부 F17~F25 (시점부 우측아치)	단면보수	t=20mm 벽체,야간	2.1	㎡	◎			◎	신규
8	하부 F3~F51 (좌,우측 벽체)	단면보수	t=30mm 벽체,야간	4.0	㎡	◎			◎	신규
9	하부F1, F18	단면보수	t=20mm 천정,야간	0.3	㎡	◎			◎	신규
10	하부 작업구간	트럭탑재형 크레인	야간,5ton	12.0	hr		◎		◎	신규
11		라바콘 설치및철거		20.0	개소	◎			◎
		사인보드	야간,2.5톤	96.0	hr		◎		◎
12
13		교통정리원	야간(1인/일)	12.0	일	◎			◎
14		공사홍보물	에어전광판	12.0	일	◎			◎

□ 조치계획

□ 위 내용에 대하여 일상유지보수공사(강북)에 작업지시하고 신규공종 및 수량증가 공종에 대해 아스콘 포장 수량을 조정(30a→25a, 5a 감) 하여 추후 설계변경 처리코자 함.

붙임 1. 작업요청서 및 현황사진 1부.

2. 작업지시 물량집계표 1부.

3. 작업지시 위치도 1부.

4. 교통처리계획도 1부.

5. 작업지시 도면 1부.  끝.