문서번호	시설보수과-4100
결재일자	2018.9.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
조호영		권태선	09/21 박기범
협 조
	주무관			신동헌
	주무관			고흥일
	주무관			김원도

「동방1교외 4개소 자체정밀안전점검」

최종보고 및 자문회의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 9

남부도로사업소

(시설보수과)

동방1교외 4개소 자체정밀안전점검

최종보고 및 자문회의 결과보고

우리 사업소에서 시행중인 ‘동방1교외 4개소 자체정밀안전점검’에 대한 최종보고 및 자문회의를 개최하고 결과를 보고 함.

Ⅰ

용역개요

❍ 동방1교외 4개소 자체정밀안전점검 용역

▸용역기간 : 2018. 4. 11. ~ 9. 30.

▸소요예산 : 34,918천원

▸외부전문가 : ㈜대한이앤씨 책임기술자 정태영, 참여기술자 성찬경, 김진수

▸대상시설물 : 동방1교, 신림2교, 승리교, 여의상류IC박스, 주흥교고가

Ⅱ

자문회의 결과

❍ 일    시 : 2018. 9. 6(목) 14:00 ~ 17:00

❍ 장    소 : 남부도로사업소 2층 회의실

❍ 참 석 자

- 발  주  처 : 남부도로사업소소장, 시설보수과장, 용역담당자

- 용  역  사 : ㈜대한이앤씨 책임기술자 외 2

- 자문위원 : 김윤원(한백건설안전), 심재영(한국구조물안전연구원),

진남희(한국건설품질연구원), 김두석(서울시 도로시설과 터널복개팀장)

❍ 보고 및 자문내용

- 시설물 외관조사 및 상태평가, 보수·보강 방안 등 최종결과 자문

- 착수회 및 중간보고 시 보완사항 이행여부 등

❍ 회의사진

Ⅲ

위원별 주요 의견

(#별첨 : 위원별 자문의견서)

가. 동방1교외 4개소 자체정밀안전점검 용역

□ 김윤원 위원

구 분	검 토 의 견
공 통 사 항	“2.2절 외관조사 방법”,“4.13절 교량의 상태평가”에서 “강바닥판, 강거더, 강교각”부분은 해당 사항이 아니므로 삭제함이 타당하다고 사료됨
구조물	구조물은 전체적으로 조사 및 시험 등이 정밀점검 용역에 적합하게 구성된 것으로 평가됨. 다만, 재료시험의 일부 보완이 요구됨(콘크리트 반발경도시험의 경우 건전부와 결함부의 비교평가, 탄산화 시험의 경우 철근노출부 망상균열부 재료분리부위 등에 대한 평가 및 내구성 저하방지를 위한 대책안 제시) 전반적으로 시설물이 양호한 상태를 유지하는 것으로 평가하였으나, 시설물별 기본적인 손상 및 물량은 발생된 상태이므로 “6.4절 중점 유지관리사항”에 해당 교량의 주요손상과 주요관찰 부위에 대해 중점 유지관리 차원에서 보완이 필요함. 과업수행 기간동안 추가적으로 진행된 과업(긴급점검, 실정보고, 보수부 점검, 보수이력 등)이 있으면 언급하는 것이 필요함.

□ 심재영 위원

구 분	검 토 의 견
공통사항	보고서 양식의 정리가 필요함 제4장 비파괴조사편의 시험결과보고서를 수록바람 관련도면은 확인이 가능하도록 A3규격으로 수록하기 바람
동방1교	동방1교의 경우 SPC라멘구조로 시공되어 있어 이와 관련된 자료를 분석하고 이의 구조특성에 합하도록 조사를 실시하여야 할 것으로 판단되는 바 보고서에 관련자료를 정리하여 수록하기 바람 사진번호, 오타 등을 확인하고 수정하기 바람 p51 환산결함도 점수의 상승 원인을 제시하시기 바람 개략공사비 적용단가 근거를 수록하기 바람

□ 진남희 위원

구 분	검 토 의 견
동방1교	S1-G39에 발생된 박리의 발생위치와 손상원인을 명확하게 파악할수 있도록 설명 필요함
신림2교	받침에 대한 원활한 현장조사 및 유지관리를 위해서 교대상면의 전선 및 이물질에 대한 청소와 필요시 교대상면 콘크리트에 대한 절삭 등의 정비가 필요하다고 판단됨
승리교	콘크리트파손 및 철근노출이 발생된 바닥판, 교대 및 경계석에 대해서는 추가 열화를 방지하기위하여 조속히 보수를 실시하는 것이 필요함
주흥교고가	신축이음부를 통한 누수로 인해 바닥판 하면 단부 파손, 받침장치 부식 및 교대 열화가 발생되고 있으므로 해당 손상에 대한 단면보수 및 재도장 뿐만 아니라 신축이음 하부의 유도배수로 설치 또는 유도배수로 설치가 어려운 경우 신축이음 교체를 통해서 누수를 방지하는 것이 필요함
여의상류IC BOX	포장부에 마모, 패임 및 균열 등이 발생되어 해당부위를 통해우수가 유입되는 경우 포장 하부에 위치하고 있는 바닥판 콘크리트에 열화가 발생될 수 있으므로 단기적으로는 포장에 대한 소파보수 등을 실시하되 장기적으로는 전면 재포장하는 방안을 검토하는 것이 필요함

□ 김두석 위원

구 분	검 토 의 견
공통사항	신축이음부에 대한 주기적인 청소 시행을 유지관리계획에 제시할 것
동방1교	손상부에 대해서는 준공전 하자 조치토록 의견을 제시할 것
주흥교고가	교대부의 받침부식, 균열, 누수 등에 대하여는 원인 및 조치 방안을 제시할 것 신축이음부 우수 및 표면수가 유입되어 발생되는 받침장치 부식, 바닥판 하면 단부 파손 등 구조물의 내구성 저하를 초래하는바 유도배수시설 설치가 바람직하다고 사료됨. 다만, 보수 우선순위에 대하여는 발주처와 재협의 하여 결정할 것
여의상류IC BOX	슬래브 기둥 등 보수부 재박리에 대한 하자여부를 검토 할 것

Ⅳ

조치계획

❍ 자문의견 사항을 용역사에 통보, 보완 조치 후 최종보고서 작성

❍ 점검결과 주요 손상 중 보수 1순위에 대한 조치계획

시설물명 (19년예산)	주요결함 (1순위)	2019년 단일사업 및 일상유지
신림2교	· 콘크리트 단면보수 6㎡ · 균열보수(0.3mm이상) 20m	· 콘크리트 단면보수 6㎡ · 균열보수(0.3mm이상) 20m (‘19년 일상유지보수공사 보수예정)
승리교	· 교면포장 보수 11㎡ · 후타재정비 2㎡ · 콘크리트 단면보수 26㎡	· 교면포장 보수 11㎡ · 후타재정비 2㎡ · 콘크리트 단면보수 26㎡ (‘19년 일상유지보수공사 보수예정)
주흥교고가	· 균열보수(0.3mm이상) 72m (‘18년 일상유지보수공사 보수조치 완료) · 받침재도장 9㎡ · 유도배수로 설치 2EA	· 받침재도장 9㎡, 유도배수로 설치 2EA (‘19년 주흥교고가 내진성능개선공사 예정)
여의상류IC BOX (288백만원)	· 포장면 균열 19m · 아스콘 패임 171㎡	· 재포장 31a (‘19년 구로교외 3개소 보수공사 포함)

❍ 동방1교는 인계전 시설물로서 자체점검결과 하자보수가 필요한 사항은 관악구청에 보수조치 요청

❍ 점검 2순위 및 3순위 손상에 대하여는 향후 지속관찰 및 결함진행 여부를 확인하여 내구성 확보 및 예방적 보수를 실시(일상유지보수)하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

붙임  참석자 명부 및 자문회의 검토의견서 각1부.  끝.