투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	서 울 특 별 시 장(도로관리과장)
(경유)
제목	유색아스팔트 포장용 굵은 골재 품질시험 결과 통보

도로관리과-16069(2018.10.29.)호와 관련으로 요청하신 유색아스팔트 포장용 굵은 골재 품질시험 결과를 아래와 같이 통보합니다.

1. 시험 결과

항목		결과값	단위	비고
흡수율		1.3	%
밀도		2.7	g/㎤
마모율		13	%
편장석율		6	%
파쇄면		100	%
입 도 (mm)	25	100	%
	20	100	%
	13	87	%
	10	2	%
	5	0	%
	2.5	0	%

끝.

	서울특별시품질시험소장
주무관	문상묵		토질재료시험과장	11/16 이강일
협조자
시행	토질재료시험과-5051	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131 (우면동 15)	/	http://quality.seoul.go.kr
전화	02-513-4641	/전송	02-513-4651	/	pmhs2000@seoul.go.kr	/	대시민공개