문서번호	도로관리과-17442
결재일자	2018.11.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		도로포장조사팀장	도로관리과장
김태우		代김태우	11/24 박문희
협조
	주무관		함상민

「순환 아스팔트 혼합물 공용성능 개선을 위한 품질관리기준 개발」

1차년도 기술용역사업 준공 보고

2018.11.

안전총괄본부

(도로관리과)

「순환 아스팔트 혼합물 공용성능 개선을 위한 품질관리기준 개발」

1차년도 기술용역사업 준공보고

「순환 아스팔트 혼합물 공용성능 개선을 위한 품질관리기준 개발」기술용역(1차년도) 계약상대자로부터 준공 신고서가 제출됨에 따라 준공사항을 보고 드림

용역개요

과 업 명: 순환 아스팔트 혼합물 공용성능 개선을 위한 품질관리기준 개발

과업기간: `18.06.25.~`18.11.22.

계 약 자: ************

*******************

계약금액: 금435.5백만원

(1차:95.5백만원, 2차:250백만원, 3차:86백만원)

준공금액: 금99.5백만원(1차년도)

과업내용

국내외 순환 아스팔트 생산관리 및 사용실적 현황 조사 및 분석

서울시 적용사례 비교분석

폐아스팔트 콘크리트 반입시 관리현황 평가를 위한 현장 시료채취 및 분류

순환골재의 골재 특성, 노화아스팔트 특성, 순환 아스팔트 혼합물 특성에 따른 품질변동 영향인자 도출

노화 아스팔트 바인더의 산화 수준별 물성 평가

추진개요

`18.06.25. : 1차년도 계약체결

`18.07.13. : 착수보고 개최

`18.09.21. : 중간보고

`18.11.15. : 용역 최종보고

`18.11.22. : 준공 신고서 제출

1차년도 용역결과

서울시 순환아스팔트 포장 현황 및 영향인자 도출

	서울시 순환아스팔트 현황(문제점)
서울시 재생아스콘 사용량은 폐아스콘 발생량 대비 14% 수준 폐아스팔트 겉보기(추출 전) 입도와 추출 후 입도 상이(잔골재 양 증가) 현행 추출입도를 이용한 배합설계를 규정하고 있으나 겉보기 입도로 일부 설계 플랜트 용량을 고려하면 40%이상 순환 아스팔트 생산에 어려움 발생 40%이상 순환아스팔트 생산 시 단가 조정 필요

	순환아스팔트 조건 변동성
배합설계 조건: 재생아스팔트(RAP) 사용량, 재생첨가제 사용량 노화조건: 공용기간(노화), 폐아스콘 야적 방치기간 * RAP: Reclaimed Asphalt Pavement

	순환아스팔트 품질변동 영향인자
균열 저항성: 공극률, 온도, 간접인장강도, 편장석함유량, 구재AP함량, 침입도 소성변형 저항성: 침입도, 구재AP함량, 연화점, 편장석함유량, 간접인장강도, 온도, 마샬안정도, 동적안정도, 회복탄성계수 수분 저항성: AP함량, 간접인장강도, 마샬안정도

2차년도 과업내용

연 차	과업 내용
	기술용역	학술용역
2차년도	￭ 다양한 순환골재 및 순환 아스팔트 혼합물 샘플링(현장 및 플랜트)에 의한 품질변화 분석 ￭ 순환골재 품질변동성 저감 방안 제시 ￭ 순환 아스팔트 생산 및 시공현장 변동성 저감 관리지침 개발 ￭ 도로 포장재료 및 기능별 재생 아스팔트 사용량 증대 방안 수립	￭ 순환골재 노화정도에 따른 첨가제량 결정방법 연구 ￭ 재생첨가제 회복성능 평가 및 품질기준 마련 ￭ 순환골재 변동성 영향인자 통계분석을 통한 배합설계 기법 개발 ￭ 시험시공을 통한 현장 적용성 평가(포장가속시험을 통한 장기 공용성 평가)

2차년도 과업수행 계획

향후계획

‘19.02.~ : 2차년도 용역착수(계약체결)

붙임: 검사원지정요구 1부.  끝.